|  |
| --- |
| **1과목 : 비파괴검사 개론** |

**1. 와전류탐상시험의 장점에 대한 설명으로 옳은 것은?**

   ① 비금속에 적용이 용이하다.

**❷**시험속도가 빠르며 자동화가 가능하다.

   ③ 결합의 종류 판별 및 내부결함검사가 용이하다.

   ④ 복잡한 형상을 갖는 시험체의 전면 탐상에 유리하다.

**2. 엑스선발생장치와 감마선조사장치의 공통점이 아닌 것은?**

   ① 자외선보다 과장이 짧은 광자를 방출한다.

**❷**전원이 필요하다.

   ③ 원자번호가 높은 물질로 차폐한다.

   ④ 발생된 방사선강도는 거리제곱에 반비례한다.

**3. 다음 중 생성중인 결함(성장하고 있는 결함)을 검출하기에 적당한 비파괴시험은?**

**❶**음향방출시험 ② 방사선투과시험

   ③ 자분탐상시험 ④ 기포누설시험

**4. 다음 중 보수검사 시 자분탐상시험의 대상이 되는 결함이 아닌 것은?**

   ① 응력부식 균열    **❷**언더컷 저부에 발생한 균열

   ③ 필렛 용접부의 피로 균열 ④ 크리프(Creep) 균열

**5. 강에서의 음속 5900m/s. 밀도 7.8g/cm3 일 때 임피던스는?**

   ① 4.6×105g/cm2ㆍs    ② 7.5×105g/cm2ㆍs

**❸**4.6×106g/cm2ㆍs    ④ 7.5×106g/cm2ㆍs

**6. 다음 중 경질 및 고융점의 비금속 내화재와 융점이 낮은 금속을 소결시킨 복합재는?**

**❶**서멧 ② 인바

   ③ 퍼멀로이 ④ 플래티나이트

**7. 냉간 가공으로 인해 금속결정 내부에 전위와 같은 결함이 증가함으로서 변화하는 성질이 아닌 것은?**

   ① 가공하면 전위의 집적에 의하여 경화한다.

   ② 냉간 가공으로 인해 금속 결정의 경도는 증가한다.

**❸**가공경화에 의해 변태강도는 감소하나, 연신은 증가한다.

   ④ 가공으로 금속 내에 공격자점이 증가하면 전기저항이 증가한다.

**8. Fe-Fe3C 상태도에 대한 설명으로 옳은 것은?**


   ① A2는 시멘타이트의 자기변태점이며, 약 210°C이다.

**❷**공정점의 탄소량은 약 4.3%이다.

   ③ 순철의 A3 변태점은 δ ↔ γ 이며, 약 1490°C이다.

   ④ Ao는 철의 자기변태점이며, 약 768 °C이다.

**9. 다음 Pb-Sn 합금 상태도에 대한 설명으로 틀린 것은?**



   ① 공정반응이 일어난다.

   ② α상과 (α+L) 상 사이의 경계선을 고상선이라 한다.

   ③ L상과 (α+L) 상 사이의 경계선을 액상선이라 한다.

**❹**아공정합금을 실온까지 서냉하면 α상과 β상은 층상구조만으로 이루어진다.

**10. 다음 중 저온과 고압에 사용되는 금속재료가 구비해야 할 조건과 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 용접성이 좋을 것 **❷**항복점이 낮을 것

    ③ 가공성이 좋을 것 ④ 내충격성이 좋을 것

**11. 다음 알루미늄 합금에서 개량처리의 효과가 기대되는 실루민의 계로 옳은 것은?**

    ① Al-Co계 **❷**Al-Si계

    ③ Al-Sn계 ④ Al-Zn계

**12. 양백의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 양은 또는 백동이라고도 불린다.

    ② 성분이 10~20%Ni, 15~30 %Zn, Cu인 합금이다.

**❸**Sn을 넣으면 강도를 저하시키고 Pb는 편석을 초래한다.

    ④ 전기 저항이 크기 때문에 일반 전기저항체로 사용 가능하다.

**13. 파괴를 일으키는 응력보다 훨씬 낮은 응력에서 반복하여 하중을 가하면 결국 재료가 파괴되는 현상은?**

**❶**피로 현상 ② 에릭센 현상

    ③ 항복 응력 현상 ④ 크리프 한도 현상

**14. 켈멧(kelmet)에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① Cu-Si계 합금으로 장식용으로 사용한다.

    ② Cu-Al계 합금으로 내마모성이 우수하다.

    ③ Cu-Zn계 합금으로 볼트, 너트의 재료이다.

**❹**Cu-Pb계 합금으로 베어링용으로 사용한다.

**15. 재료에 일정한 하중을 가하고 고온에서 긴 시간 동안에 변형량을 측정하는 시험은?**

    ① 피로 시험 ② 전단 시험

    ③ 인장 시험 **❹**크리프 시험

**16. 다음 용접 변형 중 면내 변형이 아닌 것은?**

**❶**각 변형 ② 가로 수축

    ③ 세로 수축 ④ 회전 변형

**17. 용접 후 용접변형에 대한 교정방법이 아닌 것은?**

**❶**전진법     ② 롤러에 의한 법

    ③ 가열 후 해머질하는 법    ④ 얇은 판에 대한 점 수축법

**18. 아크용집 작업에서 아크 발생시간이 7분, 아크 중지(휴식)시간이 3분이라 할 때 용접기 사용률은 몇 % 인가?**

    ① 30 ② 50

**❸**70 ④ 90

**19. 다음 중 압점에 해당하는 용접방식은?**

**❶**초음파 용접 ② 스터드 용접

    ③ 전자빔 용접 ④ 피복 아크 용접

**20. 연강용 피복 아크 용접봉의 종류에서 피복제의 계통이 고산화티탄계인 것은?**

    ① E 4301 ② E 4311

**❸**E 4313 ④ E 4316

|  |
| --- |
| **2과목 : 침투탐상검사 원리** |

**21. 침투제의 물리, 화학적 특성을 설명한 것으로 옳은 것은?**

    ① 침투제는 매우 빨리 건조되어야 한다.

    ② 침투제는 쉽게 제거되어서는 안된다.

    ③ 침투제는 점성이 높아야 한다.

**❹**침투제는 적심성이 우수해야 한다.

**22. 다음 중 유화제의 역할은?**

    ① 시험표면의 전처리에 이용되며 사용 시 신속한 세척이 이루어진다.

    ② 침투제의 침투효과와 적심 효과를 돕는 작용이 있다.

**❸**침투제와 작용하여 물로 쉽게 씻을 수 있도록 작용을 한다.

    ④ 현상제의 일종으로 침투액을 쉽게 빨아 올림은 물론 시험 표면에 고른 분사를 위해 사용된다.

**23. 사용중인 침투제의 성능점검을 1차적으로 간단히 할 수 있는 시험방법은?**

    ① 침투액의 비중을 측정하여 점검한다.

    ② 침투액의 점성을 측정하여 점검한다.

**❸**대비시험편을 사용하여 비교시험한다.

    ④ 메니커스(Menicus) 시험으로 점검한다.

**24. 용제제거성 염색침투액을 적용한 침투탐상시험으로 가장 쉽게 검출할 수 있는 균열은?**

    ① 피로균열 ② 입계균열

    ③ 응력부식균열 **❹**구조물의 용접균열

**25. 관찰을 위한 시험조건으로 거리가 가장 먼 것은?**

    ① 시험면의 밝기     ② 주변의 밝기

    ③ 눈과 관찰부위와의 각도     **❹**광원의 밝기

**26. 침투탐상검사에서 표면장력은 어떤 물질에서 일어나는 고유현상인가?**

    ① 기체 **❷**액체

    ③ 고체 ④ 진공

**27. 침부제의 침투성을 보조하기 위해서 통상적으로 사용하는 효율적인 방법은?**

    ① 침투제를 가열한다.

    ② 진공을 만들어 압력을 올려준다.

**❸**시험체에 진동을 준다.

    ④ 초음파 펌핑을 한다.

**28. 형광 침투탐상시험법에서 지시의 색은?**

    ① 하얀색의 바탕색에 대해 강한 황녹색의 빛으로 나타난다.

    ② 녹색의 바탕색에 대해 연한 하얀색의 빛으로 나타난다.

**❸**자외선 배경에 대해 강한 황녹색의 빛으로 나타난다.

    ④ 붉은색의 바탕색에 대해 강한 황녹색의 빛으로 나타난다.

**29. 다음의 침투탐상시험 방법 중 미세한 결함에 대한 감도가 가장 우수한 것은?**

    ① 용제제거성 염색 침투탐상시험

    ② 후유화성 염색 침투탐상시험

    ③ 용제제거성 형광 침투탐상시험

**❹**후유화성 형광 침투탐상시험

**30. 고온에서 오랜 시간 건조하면 나타나는 현상으로 틀린 것은?**

    ① 침투액의 형광휘도나 색채가 열화 된다.

    ② 길함내의 침투액을 증발 건조시킨다.

    ③ 지시모양의 식별성을 저하시킨다.

**❹**결함의 검출능력을 저하시키지 않는다.

**31. 침투탐상시험에서 결함 검출도의 신뢰성에 영향을 미치는 요인을 직접적 요인과 간접적 요인으로 나눌 때 간접적인 요인인 것은?**

    ① 검사 속도 ② 검출할 결함의 종류

    ③ 검출할 결함의 크기 **❹**검사할 부재의 크기

**32. 습식 현상제를 수세성 침투액과 조합하여 사용하는 침투 탐상시험법에서의 특징이 아닌 것은?**

    ① 많은 양의 시험품 탐상에 적합

    ② 비 자성재료도 시험가능

**❸**결함 지시모양은 시간 경과에 무관

    ④ 현상제는 물에 분산시켜 사용

**33. 침투액의 점성이 탐상에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 침투액의 점성은 침투속도와 침투력에 큰 영향을 미치지 않는다.

**❷**침투액의 점성은 침투속도에는 영향을 미치지만 침투력에는 큰 영향을 미치지 않는다.

    ③ 침투액의 점성은 침투력에는 영향을 미치지만 침투속도에는 큰 영향을 미치지 않는다.

    ④ 침투액의 점성은 침투속도와 침투력 모두에 큰 영향을 미친다.

**34. 침투상상검사에서 사용하는 현상제의 특성 중 설명이 잘못된 것은?**

    ① 분산성이 좋아야 한다.

    ② 침투액의 흡출성이 좋아야 한다.

    ③ 중성으로 시험체에 대해 부식성이 없어야 한다.

**❹**실제 결함의 크기보다 침투지시의 모양이 확대되면 안 된다.

**35. 점성의 변수에 영향을 받는 동적침투인자(KPP)를 나타내는 식으로 옳은 것은? (단, γ: 표면장력, θ: 접촉각, η: 점성을 나타낸다.)**

    ① KPP = (γㆍη)/cosθ **❷**KPP = (γㆍcosθ)/η

    ③ KPP = (ηㆍcosθ)/γ ④ KPP = γㆍηㆍcosθ

**36. 액체가 들어 있는 통속에 양끝이 막혀있지 않은 가는 유리관을 세웠을 때에 유리관속의 액체 면이 관 밖의 액체 면보다 높아지거나 낮아지는 모세관 현상의 설명으로 올바른 것은?**

**❶**액체의 응집력과 유리관과 액체 사이의 부착력의 차이로 일어남

    ② 액체의 점성력과 유리관과 액체 사이의 부력으로 일어남

    ③ 액체의 적심성과 유리관과 액체 사이의 흡입력으로 일어남

    ④ 유리관속의 액체 표면적을 크게 하려는 표면장력으로 액체를 끌어내리기 때문임

**37. 후유화성 침투액을 세척처리할 때의 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 분무법으로 침투액을 제거한다.

**❷**물에 적신 헝겊을 사용해서 침투액을 제거한다.

    ③ 세척을 시작한 후 중단하지 않고 단시간에 신속하게 제거한다.

    ④ 형광 침투액의 경우 자외선을 조사시켜 세척 정도를 확인하며 제거한다.

**38. 수세성 침투액을 사용하는 방법에서 검사 감도를 높이기 위해서 다음 증 침투시간을 가장 길게 해야 하는 경우는?**

    ① 알루미늄 용접부 ② 마그네슘 용접부

**❸**알루미늄 압연품 ④ 강 용접부

**39. 침투탐상검사 시 균열의 깊이와 가장 밀접한 관계가 있는 것은?**

    ① 침투시간     ② 현상시간

    ③ 현상제 도막의 두께 **❹**형광 또는 색채의 폭이나 휘도

**40. 균열 검출에 사용되는 두 종류의 침투제에서 감도를 비교하는 방법으로 올바른 것은?**

    ① 비중을 측정하기 위해 비중계를 사용한다.

**❷**균열이 존재하는 알루미늄 시편을 사용한다.

    ③ 접촉각을 측정한다.

    ④ 표면 장력을 측정한다.

|  |
| --- |
| **3과목 : 침투탐상검사 시험** |

**41. 침투탐상검사 방법을 선정할 때 고려하지 않아도 되는 것은?**

    ① 시험체의 재질 **❷**시험체의 두께

    ③ 탐상면의 거칠기 ④ 작업성 및 경제성

**42. 침투탐상검사에서 시험체 표면에 둥근 시 시모양이 발생하는 원인은?**

**❶**가공(gas holes) ② 핫티어(hot tear)

    ③ 단조 겹침(forging laps) ④ 피로 균열(fatigue crack)

**43. 사용 중인 수세성 침투액의 기능이 저하될 수 있는 가장 큰 원인은?**

    ① 일부성분의 증발 **❷**물에 의한 오염

    ③ 자연발화 ④ 검사품과의 화학반응

**44. 침투탐상검사에 이용되는 현상법에 대한 설명 중 옳은 것은?**

    ① 건식법은 주로 후유화성 염색침투탐상과 조합하여 사용한다.

    ② 습식현상법은 시간이 경과해도 결함지시의 크기와 모양이 변하지 않는다.

    ③ 속건식현상법에서는 분사노즐을 시험면에서 대략 10cm 이내로 하여 분사해야 균일하게 도포할 수 있다.

**❹**무현상법은 고감도 수세성 형광침투탐상에서 사용하며, 다른 현상법에 비해 결함검출도가 떨어진다.

**45. 침투탐상검사에 사용되는 기기 중 가시광선의 밝기를 측정하는 것은?**

**❶**조도계 ② 자외선 강도계

    ③ UV Meter ④ 서베이메타

**46. 나사홈과 같은 형상이 복잡한 시험체를 검사할 때 가장 적합한 침투탐상검사법은?**

    ① 용제제거성 형광침투법 ② 용제제거성 염색침투법

**❸**수세성 형광침투법     ④ 후유화성 염색침투법

**47. 침투탐상검사에서 휘발성이 높은 유기용제에 백색의 미세분말을 분산시킨 현상제를 적용하는 현상법은?**

    ① 건식 현상법 ② 습식 현상법

    ③ 특수 현상법 **❹**속건식 현상법

**48. 물베이스 유화제의 농도를 측정하는 기기는?**

**❶**굴절계 ② 점도계

    ③ 조도계 ④ 자외선강도계

**49. 도자기 등과 같은 다공성 재질의 시험체에 100㎛ 정도의 균열까지 검사할 수 있는 침투탐상검사법은?**

**❶**입자 여과법     ② 정전기 침투탐상검사법

    ③ 하전 입자법     ④ 휘발성 침투액 이용법

**50. 서로 다른 두 종류의 침투제에 대한 균열검출능력을 비교하기 위해 사용하는 방법은?**

    ① 접촉각을 측정하여 비교한다.

    ② 비중계를 사용하여 비중을 측정하여 비교한다.

    ③ 점도계를 사용하여 점성을 측정하여 비교한다.

**❹**균열이 있는 침투탐상용 대비시험편으로 시험하여 비교한다.

**51. 매우 지저분하고 표면에 그리스가 묻어 있는 부품의 표면처리에는 물을 주원료로 제조된 화학약품의 세척제가 사용되는데, 이 후 반드시 조치해야 할 후속조치로 옳은 것은?**

    ① 용제 세척제로 다시 한 번 세척해야 한다.

**❷**표면에는 어떠한 잔류물도 남아 있지 않도록 완전히 세정해야 한다.

    ③ 표면 개구부에 청정제가 들어 있지 못하도록 열을 가하여 제거시킨다.

    ④ 휘발성 용제 세척제로 다시 한 번 세척해야 한다.

**52. 형광침투탐상검사의 자외선등에서 발생되는 파장 중 인체에 가장 해로운 것은?**

**❶**300 nm ② 340 nm

    ③ 360 nm ④ 380 nm

**53. 시간이 경과하여도 비교적 실제 결함형태와 비슷한 침투지시모양을 얻고자 할 때 가장 적합한 현상방법은?**

    ① 무현상법 ② 습식 현상법

**❸**건식 현상법 ④ 속건식 현상법

**54. 후유화성 침투탐상검사에서 물베이스 유화제에 혼합되는 계면활성제의 농도로 읊은 것은?**

**❶**35% 이하 ② 40% 이하

    ③ 45% 이하 ④ 50% 이하

**55. 침투탑상검사에서 일반적으로 현상제에 요구되는 성질이 아닌 것은?**

    ① 침투액의 흡출능력이 강한 미세분말이어야 한다.

    ② 분산성이 좋아야 한다.

**❸**건식 현상제는 투명도가 없어야 한다.

    ④ 독성이 적어야 한다.

**56. 침투탐상검사에서 침투능력에 대한 설명으로 잘못된 것은?**

    ① 시험체의 온도가 낮을수록 침투시간이 길어진다.

    ② 결함의 종류에 따라 침투능력이 다르다.

**❸**전처리 시 사용된 세척액은 결함 내에 남아있어야 침투액과 혼합되어 성능이 좋아진다.

    ④ 전처리 시 오염 등이 제거되어야 침투액의 성능이 높아질 수 있다.

**57. 정전기 현상을 이용하여 비전도성 재료의 표면에 존재하는 미세결함을 검출하는 침투탐상검사법은?**

    ① 입자여과법 **❷**하전입자법

    ③ 후유화성 형광침투법 ④ 휘발성 침투액 이용법

**58. 침투탐상검사에 사용되는 전처리 방법 중 기계적 처리 방법이 아닌 것은?**

**❶**증기탈지 ② 스크레이핑

    ③ 샌딩 ④ 연삭

**59. 침투탐상검사를 수행할 때 관찰되는 지시모양 중 의사 지시모양이 아닌 것은?**

    ① 작업자의 손자국에 의한 지시모양

    ② 오염에 의한 지시모양

    ③ 다른 시험체와 접촉에 의한 지시모양

**❹**단면변화부에 발생하는 지시모앙

**60. 알칼리성 세척제로 가장 잘 제거되는 오염물은?**

    ① 물 ② 기름

    ③ 그리이스 **❹**녹이나 스케일

|  |
| --- |
| **4과목 : 침투탐상검사 규격** |

**61. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6)의 현상에 대한 내용이 틀린 것은?**

    ① 현상제는 침투액을 제거한 후 가능한 바로 적용한다.

    ② 염색 침투액은 습식현상제만을 사용해야 한다.

**❸**형광 침투액은 건식현상제만을 사용해야 한다.

    ④ 현상제의 피막 두께가 두꺼우면 지시를 가릴 수 있다.

**62. 침투탑상시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정된 A형 대비시험편의 중앙부 인공흠의 깊이는?**

    ① 10mm **❷**1.5mm

    ③ 2.0mm ④ 2.5mm

**63. 보일러 및 압력용기에 대한 표준침투탐상검사(ASME Sec.V Art.24 SD-808)에서 신제품 및 기사용한 석유제품에 있는 염소에 대한 표준시험방법에서 시료의 염소 함유량 계산방법은? (단, P = 시료로부터 얻은 염화은의 무게[g], B= 블랭크으로부터 얻은 염화은의 무게[g], W = 사용된 시료의 무게[g] 이다.)**

    ① 염소[중량%] = {(P-B)22.74}/W

    ② 염소[중량%] = {(B-P)22.74}/W

**❸**염소[중량%] = {(P-B)24.74}/W

    ④ 염소[중량%] = {(B-P)24.74}/W

**64. 침투탐상시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 탐상시험에서 세척처리에 스프레이 노즐을 사용할 때 특별한 규정이 없는 한 최대 수압은 약 얼마인가?**

    ① 200 kPa ② 225 kPa

    ③ 250 kPa **❹**275 kPa

**65. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art6)에서 최종판독에 대한 설명이다. 틀린 것은?**

    ① 습식현상제는 현상제 피막이 건조된 직후부터 10~60분 사이에 실시한다.

    ② 건식현상제는 현상제를 적용한 직후에 10~60분 사이에 실시한다.

    ③ 지시모양이 번짐으로 인하여 검사결과가 변하지 않는다면 60분 이상 시간이 경과하여 관찰해도 된다.

**❹**속건식현상제는 현상시간에 관계없이 관찰하여도 무방하다.

**66. 침투탐상시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 형광 침투탐상시험 시 어두운 곳에서 검사를 할 때 자외선 조사등에 눈이 익숙해지도록 기다려야 하는 최소 시간은?**

**❶**1분 ② 3분

    ③ 5분 ④ 10분

**67. 침투탐상시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 B형 대비시험편 제작에 사용되는 도금 재료는?**

**❶**니켈 및 크롬 ② 아연 및 니켈

    ③ 크롬 및 구리 ④ 구리 및 니켈

**68. 침투탐상시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 후유화성 형광침투 건식현상제의 시험순서가 맞는 것은?**

    ① 전처리 - 침투제 적용 - 유화제 적용 - 유기용제 세척처리 - 현상제 적용 - 관찰 - 후처리

    ② 전처리 - 침투제 적용 - 물 세척처리 - 건조 - 현상제 적용 - 관찰 - 후처리

**❸**전처리 - 침투제 적용 - 유화제 적용 - 물 세척처리 - 건조 - 현상제 적용 - 관찰 - 후처리

    ④ 전처리 - 침투제 적용 - 유기용제 세척처리 - 건조 - 현상제 적용 - 관찰 - 후처리

**69. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6)에 따라 절차서를 작성할 때 최대 적용시간을 고려할 필요가 없는 것은?**

**❶**전처리 후 건조시간 ② 침투시간

    ③ 현상시간 ④ 평가시간

**70. 침투탐상시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따르면 염색 침투액을 사용할 때 적용 할 수 있는 현상 방법은?**

**❶**특수 현상법 ② 건식 현상법

    ③ 무 현상법    ④ 수용성 현상제를 사용하는 습식 현상법

**71. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 침투지시모양과 결함의 분류에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 침투지시모양의 분류는 의사지시가 아닌지 확인하고나서 한다.

**❷**연속 침투지시 모양은 지시모양이 거의 동일 직선상에 나란히 존재하고 그 상호 거리가 3mm 이하인 것이다.

    ③ 독립 결함은 갈라짐, 선상결함, 원형상결함의 3종류로 분류한다.

    ④ 분산결함은 정해진 면적 안에 존재하는 결함으로 종류, 개수 또는 개개의 길이의 합계 값에 따라 평가한다.

**72. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6)에 정한 시험체의 비표준온도에서는 어떤 조치를 하면 시험을 할 수 있는가? (단, 표준온도를 벗어 난 것을 비표준온도라고 한다.)**

**❶**비교시험편에 의한 성능시험으로 입증

    ② 고성능 침투탐상제를 사용

    ③ 침투제를 가열하여 사용

    ④ 표준온도를 벗어나면 안된다.

**73. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 B형 대비시험편의 기호와 그의 도금 갈라짐 나비 (목표 값)의 연결이 틀린 것은?**

    ① PT-B50 : 2.5㎛ **❷**PT-B30 : 2.0㎛

    ③ PT-B20 : 1.0㎛ ④ PT-B10 : 0.5㎛

**74. 침투탐상시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 침투탐상시험 시 검사체의 온도가 3~15℃ 범위에 있는 경우 침투시간은?**

**❶**온도를 고려하여 침투시간을 늘린다.

    ② 온도를 고려하여 침투시간을 줄인다.

    ③ 침두시간은 변하지 않는다.

    ④ 표준침투시간으로 한다.

**75. 압력용기 제작기준 규격 강제 부록(ASME Code Sev.Ⅷ)에서 침투탐상검사 후 합격에 해당되는 지시는?**

    ① 1/4 inch 원형지시 ② 1/4 inch 선형지시

**❸**1/8 inch 원형지시 ④ 1/8 inch 선형지시

**76. 배관 용접부의 비파괴검사 방법(KS B 0888)에서 침투탐상시험에 대한 설명으로 옳은 것은?**

**❶**시험의 실시범위는 원칙적으로 지그 부착 자국의 주변에서 그 외부로 5mm 의 길이를 더한 범위로 한다.

    ② 시험방법의 종류는 원칙적으로 용제제거성 형광침투탐상시험, 속건식 현상법으로 한다.

    ③ 현상처리는 시험면의 표면이 전혀 보이지 않도록 균일하게 도포하여야 한다.

    ④ 시험체에 침투액이 남아 제거가 필요한 경우 후처리는 물스프레이나 에어로 분무하여 처리한다.

**77. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6)에 의한 습식현상제 중 수성현상제의 적용 방법이 아닌 것은?**

    ① 솔질 ② 담금

**❸**투척 ④ 분무

**78. 침투탐상시험 방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 탐상시험에서 침투장치, 유화장치, 세척장치, 암실, 자외선조사장치가 모두 필요한 시험 방법의 기호로 옳은 것은?**

    ① FA-S **❷**FB-D

    ③ FC-W ④ VB-S

**79. 침투탐상시험 방법 및 침두지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 침투지시모양의 관찰에 대한 설명으로 틀린 것은?**

**❶**현상제 건조 후 하는 것이 바람직하다.

    ② 형광침투액을 사용한 경우 관찰 전 어두운 곳에서 눈을 적용시킨다.

    ③ 형광침투액 사용 시 시험체 표면의 자외선강도가 800 ㎼/cm2 미만이어서는 안된다.

    ④ 형광침투액을 사용한 경우 관찰면 밝기가 20 lx 이하여야 한다.

**80. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V Art.6)에 따른 침투탐상검사에서 세척 후 검사 표면의 건조 방법 중 규정된 방법이 아닌 것은?**

    ① 자연 건조 **❷**비가역 고온 가열 건조

    ③ 강제 온풍 건조 ④ 강제 냉풍 건조

**전자문제집 CBT PC 버전** : [www.comcbt.com](https://www.comcbt.com/)  
**전자문제집 CBT 모바일 버전** : [m.comcbt.com](https://m.comcbt.com/)  
**기출문제 및 해설집 다운로드**: [www.comcbt.com/xe](https://www.comcbt.com/xe)  
  
**전자문제집 CBT란?**  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.  
  
**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ② | ① | ② | ③ | ① | ③ | ② | ④ | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ③ | ① | ④ | ④ | ① | ① | ③ | ① | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ③ | ③ | ④ | ④ | ② | ③ | ③ | ④ | ④ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ③ | ② | ④ | ② | ① | ② | ③ | ④ | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ① | ② | ④ | ① | ③ | ④ | ① | ① | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ① | ③ | ① | ③ | ③ | ② | ① | ④ | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ② | ③ | ④ | ④ | ① | ① | ③ | ① | ① |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ① | ② | ① | ③ | ① | ③ | ② | ① | ② |