(Subject) 1과목 : 비파괴검사 개론 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 결함의 형상을 육안으로 확인할 수 있어 해석이 용이한 비파괴검사법만으로 조합된 것은?**

[choice]

① 방사선투과검사, 자분탐상검사

   ② 초음파탐상검사, 침투탐상검사

   ③ 와전류탐상검사, 자분탐상검사

   ④ 와전류탐상검사, 침투탐상검사

<<<QUESTION>>>

**2. 일반적으로 매 검사마다 소모성 재료비가 가장 많이 소요 되는 비파괴검사는?**

[choice]

① X선투과시험

② 와전류탐상시험

③ 초음파탐상시험

④ X선투시영상시험

<<<QUESTION>>>

**3. 누설검사 시 샤를(Chals)의 법칙에 사용되는 온도는?**

[choice]

① Kelvin 온도

② Rankin 온도

③ Centigrade 온도

④ Brown 온도

<<<QUESTION>>>

**4. 관의 내경이 2.5㎝이고 내삽형 프로브의 코일 외경이 2.0㎝ 이면 와전류탐상검사의 충전율은 몇 % 인가?**

[choice]

① 64%

② 80%

③ 125%

④ 156%

<<<QUESTION>>>

**5. 침투탐상검사에 쓰이는 용어늬 정의 중 잘못 설명한 것은?**

[choice]

① 유화제 - 침투액을 세척할 수 있게 침투액 위에 적용하는 액체

   ②배액시간 - 잉여 침투액을 세척한 후 침투액이 침투하도록 허용하는 시간

   ③ 형광염료 - 자외선등 아래에서 자외선을 비추면 형광을 발생시키는 염료

   ④ 침투시간 - 침투액을 표면에 적용시킨 후 결함 내부로 침투액이 침투되도록 허용하는 시간

<<<QUESTION>>>

**6. 구리의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 전연성이 좋아 가공이 용이하다.

   ② 전기 및 열의 전도성이 우수하다.

   ③화학적 저항력이 작아서 부식이 심하다.

   ④ Zn, Sn, Ni과 합금을 만든다.

<<<QUESTION>>>

**7. 인장시험에서 지름이 10mm이고, 표점거리가 50mm인 강봉을 인장 시험하였을 때, 강봉의 인장강도는 얼마인가? (단, 인장시험 중 최대 하중은 100kN이다.)**

[choice]

① 1273 MPa

② 1273 Pa

③ 51 MPa

④ 51 Pa

<<<QUESTION>>>

**8. 알루미늄 합금의 질별기호에서 T4는 무엇인가?**

[choice]

① 과시효 처리한 것

   ② 제조한 그대로의 것

   ③용체화 처리 후 자연 시효시킨 것

   ④ 용체화 처리 후 인공 시효시킨 것

<<<QUESTION>>>

**9. Lo-Ex 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 고온강도가 크다.

② 내마모성이 좋다.

③ 피스톤 재료로 시용한다.

④ 열팽창계수가 크다.

<<<QUESTION>>>

**10. 경도 시험의 종류 중 대면각이 136°인 다이아몬드 재료의 피라미드 형상 압입자를 사용하여 경도를 측정하는 시험 방법은?**

[choice]

① 쇼어 경도시험

② 비커스 경도시험

③ 로크웰 경도시험

④ 브리넬 경도시험

<<<QUESTION>>>

**11. 스테인리스강의 조직에 따른 분류가 아닌 것은?**

[choice]

① 시멘타이트형

② 페라이트형

③ 마텐자이트형

④ 석출경화형

<<<QUESTION>>>

**12. 침탄용 강의 구비조건이 아닌 것은?**

[choice]

① 저탄소강이어야 한다.

    ② 표면에 결함이 없어야 한다.

    ③ 침탄 시 고온에서 장시간 가열하여도 연화하지 않아야 한다.

    ④침탄 시 고온에서 장시간 가열하면 결정입자가 성장하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**13. 쾌삭강의 피삭성을 증가시키는 합금 원소는?**

[choice]

① Se

② Si

③ C

④ Ni

<<<QUESTION>>>

**14. 분말야금법의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 기공이 분산된 재료의 제조가 가능하다.

    ② 고융점 재료, 복합재료의 제조가 가능하다.

    ③ 최종제품의 형상으로 만들 수 있다.

    ④제품의 크기와 형상에 제한이 없다.

<<<QUESTION>>>

**15. 구상흑연주철에 구상화 접종제로 많이 사용되는 것은?**

[choice]

① Fe

② Mg

③ Sn

④ Mn

<<<QUESTION>>>

**16. 서브머지드 아크 용접에서 와이어의 적당한 돌출길이는 와이어 지름의 몇 배 전후로 하는 것이 가장 적단한가?**

[choice]

① 2


② 4

③ 6

④ 8

<<<QUESTION>>>

**17. 다음 그림과 같은 용접이음의 명칭으로 옳은 것은?**



[choice]

① 겹치기 이음

② 변두리 이음

③ 맞대기 이음

④ 측면 필릿 이음

<<<QUESTION>>>

**18. 다음 중 용접작업으로 인하여 발생된 결함이 아닌 것은?**

[choice]

① 힐 균열

② 오버랩

③ 라멜라테어

④ 라미네이션

<<<QUESTION>>>

**19. 아크 용접기의 정격 사용률이 40%이고, 정격 2차 전류가 400A 일 때 실제 용접전류가 300A를 사용한 경우 허용 사용률은 약 몇 %인가?**

[choice]

① 53.3

② 60.3

③ 71.1

④ 75.4

<<<QUESTION>>>

**20. 피복 아크 용접봉에서 피복제의 역할로 틀린 것은?**

[choice]

① 아크를 안정시킨다.

    ②스패터 발생을 많게 한다.

    ③ 용착 금속의 탈산 정련 작용을 한다.

    ④ 용착 금속의 냉각 속도를 느리게 한다.

(Subject) 2과목 : 누설검사 원리 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 누설검출기나 누설시험 시스템에서 출력신호가 최대 신호에서 몇 % 감쇠되는 시간을 응답시간이라 하는가?**

[choice]

① 10%

② 37%

③ 50%

④63%

<<<QUESTION>>>

**22. 관통된 구멍 또는 틈을 통하여 압력이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르는 유체의 흐름을 나타내는 용어는?**

[choice]

① 누셜(Leak)

    ② 누설량(Leakage)

    ③ 누설율(Leak Rate)

    ④ 검출가능 누설(Detectable Leak Rate)

<<<QUESTION>>>

**23. 음향방출누설검사에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?**

[choice]

① 유체의 PH값

② 유체의 점도

③ 유체의 속도

④ 압력의 차이

<<<QUESTION>>>

**24. 1기압(14.7psi)의 압력차를 갖는 시험조건에서 기포누설 시험에 의한 검출가능 감도는?**

[choice]

① 10-2~10-3stdㆍcm3/s

② 10-4~10-5stdㆍcm3/s

③ 10-5~10-6stdㆍcm3/s

④ 10-6~10-7stdㆍcm3/s

<<<QUESTION>>>

**25. 전자포획할로겐 검출에서 사용되는 추적가스로 적합한 것은?**

[choice]

① SF3

② SF4

③ SF5

④ SF6

<<<QUESTION>>>

**26. 헬륨질량분석시험에 대한 원리 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 공기 중의 헬륨농도가 많을수록 감도가 저하된다.

    ② 전공분무법(추적프로브법)으로 큰 용량의 시험품을 시험할 때는 응답시간이 길어져 누설위치의 측정이 어려워진다.

    ③진공 후드법은 시험체 내부를 헬륨으로 가압하여 검사한다.

    ④ 진공 직분법은 미세누설이 예상될 때 배기속도를 0 으로 하여 헬륨을 집적시켜 검사한다.

<<<QUESTION>>>

**27. 천이유동(transition flow)이 발생하는 경우에 대한 설명으로 맞는 것은?**

[choice]

① 천이유동은 기체의 평균 자유도가 물리적인 누설의 직경보다 클 경우에 발생한다.

    ②천이유동은 기체의 평균 자유도가 물리적인 누설의 직경과 대략 같을 경우에 발생한다.

    ③ 천이유동 기체의 평균 자유도가 물리적인 누설의 직경보다 작을 경우에 발생한다.

    ④ 천이유동 기체의 평균 자유도가 물리적인 누설의 직경과는 관계없이 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**28. 진공상자를 이용한 기포 누설시험의 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 관찰창으로 균열 여부를 점검한다.

    ② 교정된 진공게이지를 사용한다.

    ③ 시험체의 표준 표면 온도는 4℃~50℃ 정도이다.

    ④정지상태의 기포를 누설로 간주한다.

<<<QUESTION>>>

**29. 누설시험에서 완결시간(Clean up time)의 의미는?**

[choice]

① 추적가스의 공급을 중단한 시험에서 기기상의 출력신호가 17%로 감소하는데 요하는 시간

    ② 추적가스의 공급을 중단한 시험에서 기기상의 출력신호가 27%로 감소하는데 요하는 시간추적가

    ③추적가스의 공급을 중단한 시험에서 기기상의 출력신호가 37%로 감소하는데 요하는 시간

    ④ 추적가스의 공급을 중단한 시험에서 기기상의 출력신호가 47%로 감소하는데 요하는 시간

<<<QUESTION>>>

**30. 헬륨질량부선 시험을 감도가 1×10-10 Paㆍm3/s 이고 잡음신호가 최대 출력치의 2% 미만일 때 최소 검출 누설률(Paㆍm3/s)은?**

[choice]

① 1×10-10

② 2×10-10

③ 4×10-10

④ 8×10-10

<<<QUESTION>>>

**31. 표준상태 공기의 체적은 시료 안에 있는 기체의 분자수에 바로 비례하는 법칙은?**

[choice]

① 브라운 운동

② 달론의 법칙

③ 아보가드로의 법칙

④ 충분포의 원리

<<<QUESTION>>>

**32. 질소가 충전되어 있는 압력용기의 온도가 17℃일 때 압력이 30000torr였다. 어떤 이유로 인해 이 이 용기의 온도가 32℃로 상승되었다면 이때의 압력은? (단, 체적의 변화는 없는 것으로 가정한다.)**

[choice]

① 15775torr

② 28235torr

③ 31551torr

④ 56470torr

<<<QUESTION>>>

**33. 누설시험의 원리에서 추적가스로 많이 쓰이며 상온과 대기압하에서 색이 없고 혀와 모를 심하게 자극하는 냄새를 가진 알카리성 기체는?**

[choice]

① 암모니아

② 황화수소

③ 산화질소

④ 염소

<<<QUESTION>>>

**34. 단독 기포가 특정 크기까지 도달하는 시간이 8초이고 그 때의 누설 직경이 5mm라면 누설률은 얼마인가?**

[choice]

① 0.016 Paㆍm3/s

② 0.0016 Paㆍm3/s

③ 0.0008 Paㆍm3/s

④ 0.008 Paㆍm3/s

<<<QUESTION>>>

**35. 진공법의 압력상승기법에서 누설간도에 연향을 주는 인자가 아닌 것은?**

[choice]

① 시스템의 내부체적

② 시험시간

③ 내부표면적과 시스템의 청결도

④ 시험품의 밀도

<<<QUESTION>>>

**36. 압력변화시험원리에서 검사를 시작할 때 온도 및 압력을 측정한 후 10시간 동안 검사를 했다. 이 경우 온도 및 압력을 최소 몇 회 측정해야 하는가?**

[choice]

① 1회

② 5회

③ 6회

④ 10회

<<<QUESTION>>>

**37. 시험체의 외부로부터 내부로 누설되는 기체에 의해 시험체 내의 압력이 변화하는 상태를 압력계로 측정하여 일정시간 경과 전후의 압력차로 누설량을 측정하는 방법은?**

[choice]

① 침지법

② 전공상지법

③ 가압법

④ 감압법

<<<QUESTION>>>

**38. 누설검사를 실시하는 목적으로 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 표준에서 벗어난 누설률과 적절한 제품을 확인하기 위하여

    ② 돌발적인 누설에 기인하는 유해한 환경요소를 방지하기 위하여

    ③ 시스템 작동에 방해의 요인이 되는 재료의 누설 손실을 방지하기 위하여

    ④제품의 실용성과 안전성을 반영하기 위하여

<<<QUESTION>>>

**39. 할로겐다이오드 검출 시험 중 초기교정 감도보다 낮은 감도가 확인되어 재교정 하였다. 이 후 절차는?**

[choice]

① 시험 중인 그시스템을 통기(venl)시켜 이미 검출된 모든 누설들을 수리하낟.

    ② 재교정하기 전에 시험을 중단 하였던 위치에서 시작하여 계속 시험을 진행시킨다.

    ③ 이미 시험된 모든 위치를 다시 시험한다.,

    ④정상적인 감도로 검증된 구간은 제외시키고, 그 다음 위치의 시험을 계속한다.

<<<QUESTION>>>

**40. 할로겐다이오드 누설검사에서 일반적으로 사용되는 추적가스가 아닌 것은?**

[choice]

① Ne

② R-21

③ CH3Cl

④ R-12

(Subject) 3과목 : 누설검사 시험 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 유동률 측정법의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

①시험강도가 매우 높다.

    ② 전체 누설량 측정감도는 시스템의 체적과 무관하다.

    ③ 특별한 추적가스를 필요로 하지 않는다.

    ④ 대형 밀봉 시험체 등의 총 누설량을 측정하는데 사용된다.

<<<QUESTION>>>

**42. 다음 중 헬륨질량분석 누설검사로 얻은 결과로서 해석하기 어려운 정보는?**

[choice]

① 누설의 종류

② 누설의 존재

③ 누설의 위치

④ 누설량

<<<QUESTION>>>

**43. 진공상자를 이용하는 누설검사에서 모든 검사부위가 검사되었음을 보강하기 위한 진공상자의 겹침을 최소한 얼마 이상 되어야 하는가?**

[choice]

① 겹침이 필요없다.

② 진공상자의 50%

③ 5㎝

④ 고무패킹의 깊이

<<<QUESTION>>>

**44. 다음 중 진공펌프가 내장되어 있는 누설검사 장치는?**

[choice]

① 열전도도계기(thermal conductivity gages)

    ② 적외선가스분석기(infrared gas analyzer)

    ③질량분석기(mass spectrometer)

    ④ 마노미터(manometer)

<<<QUESTION>>>

**45. 헬륨질량분석기로 검출할 수 있는 최소 누설률은?**

[choice]

① 0.05 Paㆍm3/s

② 10-4 Paㆍm3/s

③ 10-5 Paㆍm3/s

④ 10-12 Paㆍm3/s

<<<QUESTION>>>

**46. 펌프의 배기속도가 50m3/s이고 시험체의 용적이 1000m3일 때 배기시간은?**

[choice]

① 10초

② 20초

③ 30초

④ 40초

<<<QUESTION>>>

**47. 암모니아 누설시험에서 지시의 검출감도에 가장 큰 영향을 주는 것은?**

[choice]

① 온도

② 습도

③ 진동

④ 검지제 피막두께

<<<QUESTION>>>

**48. 할로겐 누설검사의 여러 형태 중 색의 변화를 이용하여 누설위치를 알 수 있는 것은?**

[choice]

① 가열양극 할로겐 누설검사법

② 할라이드 토치법

③ 전자포획법

④ 색층분석법

<<<QUESTION>>>

**49. 음향누설검사 시 압력경계와 미세 구멍에서 유체의 흐름에 의해 발생된 음의 스펙트럼은 다음 중 어느 주파수에서 가장 쉽게 감응하는가?**

[choice]

① 4Hz

② 40kHz

③ 4MHz

④ 40MHz

<<<QUESTION>>>

**50. CO2 추적가스(tracer gas)를 이용하여 화학적 지시에 의한 누설검출 기술을 적용할 때, 누설지시를 위해 시험체 표면에 분무되어 사용되는 용액은?**

[choice]

① 브롬크레졸 자주색 염료(Brom cresol purple dye)


    ② 브롬페놀 검사체(Brom-phenol paint)

    ③ 페놀프탈레인(Phenolphthalein)

    ④Agar-Agar용액

<<<QUESTION>>>

**51. 다음 그림은 진공 시스템의 공기를 펌프로 뺄 때 나타나는 대표적인 배기 특성곡선이다. 그림에서 D와 E, 즉 (가)구역이 곡선으로 나타나는 이뉴는?**



[choice]

① 빼는 가스의 영향

② 액체 질소의 영향

③ 할로겐 가스의 영향

④ 누설이나 out gassing 영향

<<<QUESTION>>>

**52. 기포누설검사에 사용되는 기포형성 용액의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?**

[choice]

① 점도가 낮아야 한다.

    ② 표면장력이 작아야 한다.

    ③ 진공하에서 증발하기 어려워야 한다.

    ④기포형성 용액 자체에 거품이 많아야 한다,

<<<QUESTION>>>

**53. 다음 중 헬륨(He) 스니퍼 시험에서 모든 조건이 동일하고 스니퍼 호스의 길이만 2배로 증가되었다면 시험감도는?**

[choice]

① 초기감도의 1/4배가 된다.

② 초기감도의 1/2배가 된다.

③ 초기감도의 2배가 된다.

④ 초기감도의 4배가 된다.

<<<QUESTION>>>

**54. 누설검사 발포액으로서 일반 상업용 세제나 비누용액은 사용할 수 없는 이유로 타장하지 않은 것은?**

[choice]

① 대부분의 비누용액은 PH 10.5~PH 11.5정도의 알카리성으로서 알루미늄 합금 등에 부식을 유발한다.

    ② 대부분의 비누영액은 염소나 불소와 같은 불순물을 포함할 수 있다.

    ③ 세제는 센물에서 끈적거리는 점착성의 수지를 형성한다.

    ④대부분의 비누용액은 공기와 접촉할 때 불안정한 조성을 갖는다.

<<<QUESTION>>>

**55. 다음 누설률의 단위 중 SI단위는?**

[choice]

① stdㆍcm3/s

② torrㆍℓ/s

③ atmㆍcm3/s

④ Paㆍcm3/s

<<<QUESTION>>>

**56. 추적기체를 필라멘트의 전자빔에 의해 이온화 시켜 검사하는 누설검사법은?**

[choice]

① 헬륨질량분석기 시험

② 암모니아 누설 시험

③ 전자 포획법

④ 전기전도도법

<<<QUESTION>>>

**57. 할로겐 다이오드 검출기 프로브(probe) 시험 중에 불규칙한 신호들이 나타나는 것은?**

[choice]

① 검출기의 감도가 부적절함

    ② 대기의 온도가 급변함

    ③ 시험자의 경험 부족

    ④시험 물체의 한 부위에 큰 누설이 있음

<<<QUESTION>>>

**58. 재료의 결함 누설시험에서 누설률이 10-8Paㆍm3ㆍs-1 미만인 미세한 누설들에 대해 일반적으로 시험하지 않은 이유로 가장 타당한 것은?**

[choice]

① 재료 결함 누설시험은 그럼 시험을 할 수 없기 때문이다.

    ② 산업 시설에서 그런 누설들은 용접한 자리, 기계적인 접합자리에서 발생하는 결함이 아니기 떄문이다.

    ③ 미세한 누설시험을 하려면 막대한 비용을 부담해야 하기 때문이다.

    ④산업 시설에서 그런 누설(틈새)은 수중기와 액체가 막아주기 때문이다.

<<<QUESTION>>>

**59. 탄성을 이용하여 압력을 측정하며, 고압장치에 가장 많이 사용되는 2차압력계의 대표적인 압력계는?**

[choice]

① 다이아프램 압력계

② 벨로우즈 압력계

③ 스트레인 게이지

④ 버돈관 압력계

<<<QUESTION>>>

**60. 다은 중 진공감압에 의한 누설검사에서 허위누설이 발생된 것으로 볼 수 없는 것은?**

[choice]

① 이중벽 용접

② 페 스터드 홀

③ 이중 가스켓 설계물

④ 가스켓을 통과한 철가루

(Subject) 4과목 : 누설검사 규격 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따른 할로겐 다이오드 검출기 프로브검사법에서 장비의 교정 시 프로브의 팁(tip)과 누설 표준의 구멍과의 유지 거리는?**

[choice]

①1/8인치 이내

② 1/4인치 이내

③ 1/2인치 이내

④ 1인치 이내

<<<QUESTION>>>

**62. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따른 할로겐 다이오드 검출기 프로브검사법에서 적용하는 추적가스가 아닌 것은?**

[choice]

① 염화메틸렌

② 플루오르황화문

③ 암모니아

④ 냉매-11(R-11)

<<<QUESTION>>>

**63. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따른 할로겐 다이오드 검출기 프로브검사법의 장비 중 누설을 나타내는 신호 표시 장치에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 메타(meter)

② 음향 장비(audio drvices)

③ 지시 조명(indicator light)

④ 게이지(gage)

<<<QUESTION>>>

**64. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법(KS B 5648)에서 누출을 정량작으로 파악하기 위해서 도입한 양을 정의한 용어는?**

[choice]

① 누설합

② 누설 단위

③ 누출률

④ 실제 누출

<<<QUESTION>>>

**65. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따른 헬륨 질량분석기 검사-검출기 프로브법에서 시험 부위에 대한 합격 기준은?**

[choice]

① 누설률이 1×10-4stdㆍcm3/s를 초과하지 않을 때

    ② 누설률이 1×10-5stdㆍcm3/s를 초과하지 않을 때

    ③ 누설률이 1×10-6stdㆍcm3/s를 초과하지 않을 때

    ④ 누설률이 1×10-7stdㆍcm3/s를 초과하지 않을 때

<<<QUESTION>>>

**66. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따라 기포누설검사-직접가압법을 수행할 때 시험체 일부분에서 기포가 발생되었다. 이에 대한 평가 방법 중 틀린 것은?**

[choice]

① 기포가 발생되지 않는 부위는 합격처리한다.

    ② 기포가 발생된 부위는 표기한다.

    ③ 누설 부위는 수정되어야 한다.

    ④수정 부위는 재시험 할 필요가 없다.

<<<QUESTION>>>

**67. 용접식 강재 석유 저장 탱크의 구조(KS B 6225)에 따라 강재 석유 저장 탱크의 애뉼러 플레이트 용접부에 대해 진공상자 누설 검사를 하고자 할 때 시험 압력은?**

[choice]

① 대기압보다 최소한 23.3 kPa 낮은 압력으로 시험한다.

    ② 대기압보다 최소한 33.3 kPa 낮은 압력으로 시험한다.

    ③ 대기압보다 최소한 43.3 kPa 낮은 압력으로 시험한다.

    ④대기압보다 최소한 53.3 kPa 낮은 압력으로 시험한다.

<<<QUESTION>>>

**68. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 규정된 헬륨 질량분석기검사-검출기 프로브법에서 시험 전 최소 압력유지 시간(soak time)은?**

[choice]

① 10초

② 5분

③ 30분

④ 60분

<<<QUESTION>>>

**69. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따른 헬륨 질량분석기검사-후드법에 규정된 시험 절차서 요건 중 필수변수가 아닌 것은?**

[choice]

① 금속 온도

② 시험 후처리 기법

③ 표면 준비 기법

④ 장비 제조사 및 모델

<<<QUESTION>>>

**70. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법(KS B 5648)에 규정된 가상 누출에 해당하는 것은?**

[choice]

① 틈새 누출

② 투과 누출

③ 탈착

④ 관통

<<<QUESTION>>>

**71. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따라 압력변화검사법으로 시험체에 압력을 가할 때 올바른 방법은/**

[choice]

① 설계압력의 1.25배를 초과하지 않아야 한다.

    ② 설계압력의 1.5배를 초과하지 않아야 한다.

    ③ 설계압력의 2배를 초과하지 않아야 한다.

    ④ 설계압력을 초과하지 않아야 한다.

<<<QUESTION>>>

**72. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따른 누설검사에서 사용 할 게이지의 요건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 기록형 압력게이지는 필요한 최대압력의 대략 2배의 압력범위의 눈금판을 가지는 것이 좋다.

    ②기록형 징공게이지는 눈금판의 범위는 필요한 최대압력의 1.5배 이하나 4배를 초과하는 눈금판을 가져서는 안된다..

    ③ 대형 용기의 누설검사에는 기록형 게이지와 지시형 게이지를 병용해도 좋다.

    ④ 다이알 지형 게이지는 배기하는 동안 검사원이 게이지를 쉽게 읽을 수 있도록 검사품에 직접 연결하거나 원격위치에 연결하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**73. 주철 보일러의 구조(KS B 6202)에 따라 증기보일러에 대한 수압시험을 실시할 때 적용하는 시험 압력은?**

[choice]

① 50 kPa

② 100 kPa

③ 150 kPa

④ 200 kPa

<<<QUESTION>>>

**74. 액화석유 가스용 용접 강재 실러더-재충전용(KS B 6211)에 따라 가압시험을 할 경우 압력 유지 시간은?**

[choice]

① 10초 이상

② 20초 이상

③ 30초 이상

④ 60초 이상

<<<QUESTION>>>

**75. 용접식 강재 석유 저장 탱크의 구조(KS B 6255)에서 부상 지붕 배수 설비를 조립한 후 몸통의 물 채우기 시험 전에 누설 검사를 수행할 때 적용해야 하는 시험 압력은?**

[choice]

① 300 kPa

② 500 kPa

③ 700 kPa

④ 1000 kPa

<<<QUESTION>>>

**76. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따른 할로겐 다이오드 검출기 프로브검사법에서 서면 절차서의 요건이 아닌 것은?**

[choice]

① 감도 입증 확인

② 진공 시험압력

③ 추적가스 농도

④ 누설표준

<<<QUESTION>>>

**77. 고압가스 실린더용 밸브(KS B 6214)에 따라 밸브 몸체에 대하여 내압시험을 실시할 때, 내압시험 압력에 도달한 후 압력 유지 시간은?**

[choice]

① 10초 이상

② 20초 이상

③ 30초 이상

④ 60초 이상

<<<QUESTION>>>

**78. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec.V, Art. 10)에 따른 헬륨 질량분석기검사-검출기 프로브법에서 헬륨에 대한 장치의 최저 감도 기준은?**

[choice]

① 1×10-9Paㆍcm3/sec

② 1×10-9Paㆍm3/sec

③ 1×10-10Paㆍm3/sec

④ 1×10-10Paㆍcm3/sec

<<<QUESTION>>>

**79. 용접식 강젱 석유 저장 탱크의 구조(KS B 6225)에 따른 저장탱크의 밑판 용접부에 대한 누설검사 방법으로 옳은 것은?**

[choice]

① 비눗물을 사용하여 진공에서 누설을 검사한다.

    ② 비눗물을 사용하여 압력을 가하여 누설을 검사한다.

    ③ 암모니아를 사용하여 누설을 검사한다.

    ④ 초음과 누설 검출기를 사용하여 누설을 검사한다.

<<<QUESTION>>>

**80. 고압가스 실린더용 밸브(KS B 6214)에 따라 밸브 몸체에 대하여 내압시험을 실시할 때, 물을 사용하는 것이 적절하지 않은 부속품의 경우에 사용될 수 있는 가압 기체는?**

[choice]

① 공기 또는 질소

② 공기 또는 암모니아

③ 냉매가스 또는 질소

④ 냉매가스 또는 암모니아

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ③ | ④ | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ④ | ① | ④ | ② | ④ | ② | ④ | ③ | ② |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ① | ① | ① | ④ | ③ | ② | ④ | ③ | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ③ | ① | ③ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ① |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ① | ① | ③ | ③ | ④ | ② | ② | ② | ② | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④ | ④ | ② | ④ | ④ | ① | ④ | ④ | ④ | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ① | ③ | ④ | ② | ① | ④ | ④ | ③ | ② | ③ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ① | ② | ④ | ③ | ① | ② | ③ | ③ | ① | ① |