(Subject) 1과목 : 콘크리트재료 및 배합 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 콘크리트용 팽창제(KS F 2562)품질 규정시 적용하는 시험이 아닌 것은?**

[choice]

① 비표면적 시험

② 내흡수 성능 시험

③ 산화마그네슘 시험

④ 팽창성(길이변화율) 시험

<<<QUESTION>>>

**2. 레디믹스트 콘크리트의 혼합에 사용되는 물로서 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 품질시험을 행하지 않은 회수수

   ② 품질시험을 행하지 않은 상수돗물

   ③ 모르타르의 압축 강도비가 재령 7일 및 28일에서 100%인 지하수

   ④ 시멘트 응결시간의 차가 초결은 30분 이내, 종결은 60분 이내인 하선수

<<<QUESTION>>>

**3. 콘크리트 배합설계의 물-결합재비에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45% 이하로 한다.


   ② 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 균열저항성 등을 고려하여 정한다.

   ③모르타르 또는 콘크리트에 포함된 시멘트 페이스트 중의 결합재에 대한 물의 체적 백분율이다.

   ④ 콘크리트의 압축강도를 기준으로 물-결합재비를 정하는 경우 시험용 공시체는 재령 28일을 표준으로 한다.

<<<QUESTION>>>

**4. 다음과 같은 상태의 잔골재의 유효 습수율은?**



[choice]

① 3.09%

② 3.19%

③ 6.38%

④ 6.82%

<<<QUESTION>>>

**5. 콘크리트의 일반적인 혼화제가 아닌 것은?**

[choice]

① 감수제

② 지연제

③ 착색제

④ 윤동화제

<<<QUESTION>>>

**6. 콘크리트의 압축강도 시험 횟수가 30회이며, 설계기준압축강도(fck)가 40MPa이고 표준편차(s)가 4.5MPa일 때 배합강도(fcr)는?**

[choice]

① 45.0MPa

② 45.5MPa

③ 46.0MPa

④ 46.5MPa

<<<QUESTION>>>

**7. 운반시간이 길어짐에 따라 반죽질기의 저하를 억제하여 시공성과 작업성을 확보할 수 있으며, 서중 콘크리트 타설 시 첨가하는 혼화제는?**

[choice]

① 지연제

② 유동화제

③ AE감수제

④ 분리저감제

<<<QUESTION>>>

**8. KS L 5110에 의하여 시멘트 비중시험을 실시한 결과, 르샤틀리에 비중병에 광유를 주입하고 측정한 눈금이 0.6mL이었다. 이 비중병에 시멘트 64g을 넣고 광유가 올라온 눈금을 측정한 결과 21.25mL를 얻었다. 시멘트의 비중은?**

[choice]

① 3.0

② 3.05

③ 3.10

④ 3.15

<<<QUESTION>>>

**9. 골재의 체가름 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 시료는 사분법 또는 시료 채취기로 채취한다.

   ②잔골재와 굵은 골재를 혼합하여 체가름 시험을 한다.

   ③ 분취한 시료는 (105±5)℃의 온도로 일정 질량이 될 때까지 건조한다.

   ④ 각 체에 남은 시료를 전 시료 질량의 0.1%이상까지 정확히 측정한다.

<<<QUESTION>>>

**10. 시멘트의 분말도에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 분말도가 큰 시멘트는 블리딩이 적고, 워커블한 콘크리트가 얻어진다.

    ②분말도가 큰 시멘트는 조기강도가 작지만 장기강도가 큰 경향을 나타낸다.

    ③ 분말도가 큰 시멘트는 풍화하기 쉽고 건조수축이 커져서 균열이 발생하기 쉽다.

    ④ 시멘트 입자의 크기정도를 분말도 또는 비표면적으로 나타내며, 시멘트 입자가 미세할수록 분말도가 크다고 말한다.

<<<QUESTION>>>

**11. 배합설계에서 잔골재의 절대용적이 320L, 굵은 골재의 절대용적이 560L일 때 잔골재율은?**

[choice]

① 36.4%

② 42.5%

③ 57.1%

④ 63.6%

<<<QUESTION>>>

**12. 동해 저항 콘크리트에 요구되는 공기량에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 연행되는 공기량의 허용 편차는 ±1.5%이다.

    ②설계기준압축강도가 30MPa를 초과하는 경우, 공기량은 1% 감소시킬 수 있다.

    ③ 굵은 골재 최대 치수가 20mm인 경우, 심한 노출 조건에서 필요 공기량은 6.0%이다.

    ④ 굵은 골재 최대 치수가 25, 40mm인 경우, 보통 노출 조건에서 필요 공기량은 동일하다.

<<<QUESTION>>>

**13. 콘크리트 압축강도를 6회 측정한 시험결과가 아래와 같을 때 표준편차를 구하면?**

EMB0000354c6f40

[choice]

① 1.05MPa

② 1.54MPa

③ 1.69MPa

④ 2.19MPa

<<<QUESTION>>>

**14. 골재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 골재의 평균입경이 클수록 조립률은 커진다.

    ② 골재의 입형이 양호하고 입도분포가 적당하면 실적률은 큰 값을 가진다.

    ③ 골재의 표면건조 포화상태란 골재입자의 표면에 물은 없으나 내부에는 물이 꽉 차있는 상태이다.

    ④굵은 골재의 최대 치수란 질량비로 90% 이상을 통과시키는 체중에서 최대 치수의 체눈의 호칭치수로 나타낸 굵은 골재의 치수를 말한다.

<<<QUESTION>>>

**15. 시멘트의 응결시험 장치로 짝지어진 것은?**

[choice]

① 흐름 시험기, 비중병


    ② 비중용기, LA 마모시험기

    ③길모어 장치, 비카트 장치

    ④ 오토클레이브 장치, 길이변화 몰드

<<<QUESTION>>>

**16. 굵은 골재의 체가름 시험 결과가 아래의 표와 같은 때 조립률은?**



[choice]

① 3.15

② 3.85

③ 6.15

④ 6.85

<<<QUESTION>>>

**17. 콘크리트 1m3를 만드는 배합설계에서 필요한 골재의 절대용적이 720L이었다. 잔골재율이 34%, 잔골재 밀도가 2.7g/cm3, 굵은 골재 밀도가 2.6g/cm3일 때, 단위 잔골재량(S)과 단위 굵은 골재량(G)을 구하면?**

[choice]

① S=636kg, G=1283kg

② S=661kg, G=1236kg

③ S=1236kg, G=661kg

④ S=1283kg, G=636kg

<<<QUESTION>>>

**18. 시멘트의 강도는 수소결합과 같은 약한 결합작용이나 경화가 진행되면서 C-S-C(Ⅱ)와 같은 섬유상 수화물이 Si-O-Si의 강한 결합으로 전환되어 강도가 증진되는데 이러한 강도발현의 영향과 관계가 없는 것은?**

[choice]

① 믹서의 성능

② 물-결합재비

③ 수화온도(양생조건)

④ 시멘트 조선 및 분말도

<<<QUESTION>>>

**19. 혼화재의 품질시험에서 아래의 내용을 무엇이라고 하는가?**

EMB0000354c6f44

[choice]

① 활렬강도

② 플로값 비

③ 길이변화비

④ 활성도 지수

<<<QUESTION>>>

**20. 다음 시멘트 클링커의 조성광물 중 건조수축이 가장 큰 것은?**

[choice]

① 3CaO·SiO2

② 2CaO·SiO2

③ 3CaO·Al2O3

④ 4CaO·Al2O3·Fe2O3

(Subject) 2과목 : 콘크리트제조, 시험 및 품질관리 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 레디믹스트 콘크리트의 지정 슬럼프 값이 50mm일 때 슬럼프의 허용오차로 옳은 것은?**

[choice]

① ±10mm

②±15mm

③ ±20mm

④ ±25mm

<<<QUESTION>>>

**22. 원기둥 콘크리트 공시체(지름 150mm, 길이 300mm)의 쪼갬 인장 강도 시험으로 얻어진 최대 하중이 150kN일 때, 이 콘크리트의 쪼갬 인장강도는?**

[choice]

① 2.1MPa

② 2.4MPa

③ 3.0MPa

④ 3.1MPa

<<<QUESTION>>>

**23. 콘크리트의 압축 강도 시험에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 재하속도는 0.6±0.4MPa 범위 내에서 한다.

    ② 공시체는 지름의 2배의 높이를 가진 원기둥형으로 한다.

    ③시험기의 가압판과 공시체의 끝면은 직접 밀착시키면 위험하므로 쿠션재를 넣어서 보호한다.

    ④ 콘크리트의 압축 강도의 표준은 특별한 경우를 제외하고는 일반적으로 재령 28일을 설계의 표준으로 한다.

<<<QUESTION>>>

**24. 일정량의 AE제를 사용한 콘크리트에서 연행되는 공기량에 영향을 주는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 슬럼프가 클수록 공기량은 많게 된다.

    ② 물-결합재비가 클수록 공기량은 많게 된다.

    ③단위 잔골재량이 적을수록 공기량은 많게 된다.

    ④ 콘크리트의 온도가 낮을수록 공기량은 많게 된다.

<<<QUESTION>>>

**25. 콘크리트의 성능과 관련된 지표를 정리한 것으로 틀린 것은?**

[choice]

① 투수계수 – 슬럼프, 블리딩

    ② 응결특성 – 시멘트의 품질, 혼화재료 품질, 타설 시 온도

    ③ 단열온도상승특성 – 결합재의 품질, 단위 결합재량, 타설 시 온도

    ④ 펌퍼빌리티 – 골재의 품질, 굵은 골재의 최대 치수, 슬럼프, 블리딩

<<<QUESTION>>>

**26. 무근 콘크리트의 단면이 큰 경우 슬럼프 값(㉠)과 굵은 골재의 최대 치수(㉡)로 옳은 것은?**

[choice]

① ㉠ 60~120mm, ㉡ 20mm 또는 25mm

    ②㉠ 50~100mm, ㉡ 40mm

    ③ ㉠ 60~120mm, ㉡ 40mm

    ④ ㉠ 50~100mm, ㉡ 20mm 또는 25mm

<<<QUESTION>>>

**27. 레디믹스트 콘크리트를 오후 2시부터 비비기 시작하엿다면 타설 종류 시간으로 옳은 것은? (단, 외기기온이 27℃인 경우)**

[choice]

① 오후 3시

② 오후 3시 30분

③ 오후 4시

④ 오후 4시 30분

<<<QUESTION>>>

**28. 다음 중 워커빌리티 측정 시험이 아닌 것은?**

[choice]

① 비비시험

② L플로시험

③ 리몰딩 시험

④ 다짐계수시험

<<<QUESTION>>>

**29. 자재 품질관리에서 시멘트의 품질관리를 수행하는 시기 및 횟수로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 공사 시작 전

② 공사 중 1회/월 이상

③ 장기간 저장한 경우

④ 공사 후

<<<QUESTION>>>

**30. 콘크리트의 비파괴시험 방법 중 분극저항법으로 알 수 있는 것은?**

[choice]

① 철근의 부식유무

② 콘크리트의 압축강도

③ 콘크리트의 동해 정도

④ 콘크리트의 탄산화 정도

<<<QUESTION>>>

**31. 시멘트의 저장에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 시멘트의 온도가 너무 높을 때는 그 온도를 낮춘 다음에 사용한다.

    ② 포대시멘트를 쌓아 올리는 높이는 13포대 이하로 하며, 저장기간이 길어질 우려가 있는 경우에는 7포대 이상 쌓아 올리지 않는 것이 좋다.

    ③장기간 저장한 시멘트도 저장관리가 잘 되엇으면 사용 전에 시험을 통한 품질 확인을 하지 않아도 상관없으며 사용여부나 배합의 조정 등도 하지 않아도 무방하다.

    ④ 시멘트는 공기 중의 수분과 접촉하면 풍화하므로 방습에 주의하고 시멘트창고는 되도록 공기의 유통이 없게 하며 포대의 경우 지상으로부터 0.3m 이상 떨어져서 쌓아 놓아야 한다.

<<<QUESTION>>>

**32. 침하균열의 방지 대책으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 타설 속도를 늦게 하고 1회 타설 높이를 작게 한다.

    ② 침하 종료 이전에 급격하게 굳어져 점착력을 잃지 않은 시멘트, 혼화제를 선정한다.

    ③단위수량을 될 수 있는 한 크게 하고, 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다짐해서 시공한다.

    ④ 균열을 조기에 발견하고, 각재 등으로 두드리거나 흙손으로 눌러서 균열을 폐색시킨다.

<<<QUESTION>>>

**33. 콘크리트의 압축 강도 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 공시체의 지름은 0.1mm, 높이는 1mm까지 측정한다.

    ② 공시체의 제작에서 몰드를 떼는 시기는 콘크리트 채우기가 끝나고 나서 16시간 이상 3일 이내로 한다.

    ③일반적으로 사용하는 공시체는 원통형 공시체로 지름에 대한 길이의 비가 1:3인 것을 많이 사용한다.

    ④ 콘크리트의 압축강도는 공시체의 건조상태나 온도에 따라 상당히 변화하는 경우도 있으므로, 양생을 끝낸 직후 상태에서 시험을 하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**34. 콘크리트의 수밀성을 향상시키기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 경량골재를 사용한다.

    ② 습윤양생 기간을 충분히 한다.

    ③ 혼화재로 플라이 애시를 사용한다.

    ④ 배합 시 콘크리트의 물-결합재비를 저감시킨다.

<<<QUESTION>>>

**35. 슬럼프 시험방법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 슬럼프 시험기의 높이는 30cm이다.


    ② 슬럼프 시험은 굳지 않은 콘크리트 품질 관리의 필수 항목이다.

    ③무너져 내린 콘크리트의 바닥에서 정상부까지의 높이를 슬럼프 값이라 한다.

    ④ 슬럼프 시험은 3층으로 나누어 콘크리트를 부어넣고 매 층마다 25회 다짐을 하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**36. 히스톡램(histogram)의 작성순서를 보기에서 골라 올바르게 나열한 것은?**



[choice]

① ㉥-㉣-㉤-㉢-㉡-㉠

② ㉥-㉤-㉣-㉢-㉡-㉠

③ ㉥-㉣-㉢-㉤-㉡-㉠

④ ㉥-㉡-㉤-㉣-㉢-㉠

<<<QUESTION>>>

**37. 콘크리트의 내구성을 향상시키는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 습윤양생을 충분히 할 것

    ② 철저한 다짐을 통하여 시공할 것

    ③ 물-결합재비를 가능한 한 작게 할 것

    ④체적변화가 많은 콘크리트를 만들 것

<<<QUESTION>>>

**38. AE제를 사용한 콘크리트에서 물-결합재비가 일정하고 공기량만 증가시킬 경우, 공기량이 1% 증가함에 따라 변화하는 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 슬럼프가 약 25mm 증가한다.

    ② 휨강도가 약 4~6% 감소한다.

    ③압축강도가 약 4~6% 증가한다.

    ④ 탄성계수가 약 7~8×102MPa 감소한다.

<<<QUESTION>>>

**39. 콘크리트의 굵은 골재 계량값이 아래와 같을 때, 계량오차와 허용치 만족여부를 순서대로 올바르게 나열한 것은?**

EMB0000354c6f48

[choice]

① 계량오차 : 1%, 허용치 만족여부 : 합격

    ②계량오차 : 2%, 허용치 만족여부 : 합격

    ③ 계량오차 : 1%, 허용치 만족여부 : 불합격

    ④ 계량오차 : 2%, 허용치 만족여부 : 불합격

<<<QUESTION>>>

**40. 콘크리트의 각종 강도에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 인장 강도/압축 강도의 비는 고강도 콘크리트일수록 작아진다.

    ② 콘크리트의 인장 강도 시험은 쪼갬 인장강도 시험방법을 주로 이용한다.

    ③ 콘크리트의 압축 강도가 일반 콘크리트의 품질관리에 가장 대표적으로 이용된다.

    ④압축 강도 시험에서 재하속도를 빠르게 하면 강도값이 실제보다 작아지는 경향이 있다.

(Subject) 3과목 : 콘크리트의 시공 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 다음은 프리플레이스트 콘크리트의 압송에 대한 설명이다. ( )안에 들어가는 기준값으로 옳은 것은?**

EMB0000354c6f4a

[choice]

① 40

② 70

③100

④ 130

<<<QUESTION>>>

**42. 콘크리트 공장제품의 양생에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① PSC 말뚝 등은 주로 오토클레이브 양생으로 제작한다.

    ②가압양생은 성형된 콘크리트에 10MPa정도의 압력을 가한 후 고온으로 양생한다.

    ③ 증기양생을 할 EO는 일반적으로 비빈 후 2~3시간 이상 경과된 후에 증기양생을 실시한다.

    ④ 오토클레이브 양생 등의 고압증기양생을 실시한 공장제품에는 양생 후 재령에 따른 콘크리트 강도의 증가는 거의 기대할 수 없다.

<<<QUESTION>>>

**43. 콘크리트 타설 과정에서 이어치기면(Cold Joint)의 품질관리에 관련된 사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 콘크리트 타설 시 이어치기 한계시간을 준수한다.

    ② 외기온도가 25℃ 초과인 경우, 2시간 이내에 콘크리트의 이어치기를 한다.

    ③외기온도가 25℃ 이하인 경우, 3시간 이내에 콘크리트의 이어치기를 한다.

    ④ 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트 타설은 하층의 콘크리트가 굳기 시작하기 전에 하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**44. 방사선 차폐용 콘크리트에 일반적으로 사용되는 중량골재가 아닌 것은?**

[choice]

① 자철광

② 적철광

③ 바라이트

④ 팽창성 혈암

<<<QUESTION>>>

**45. 일반적인 상황에서 트레미를 사용한 현장 타설 콘크리트말뚝을 수중 콘크리트로 타설할 경우 슬럼프의 표준값은?**

[choice]

① 100~150mm

② 130~180mm

③ 150~190mm

④ 180~210mm

<<<QUESTION>>>

**46. 물-결합재비(W/B)를 결정할 때 고려할 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 강도

② 입도

③ 내구성

④ 수밀성

<<<QUESTION>>>

**47. 콘크리트의 이음부 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 아치의 시공이음은 아치축에 직각이 되도록 설치하여야 한다.

    ②신축이음은 양쪽의 구조물 혹은 부재가 구속되어 있는 구조이어야 한다.

    ③ 바닥틀의 시공이음은 슬래브 또는 보의 경간 중앙부 부근에 두어야 한다.

    ④ 바닥틀과 일체로 된 기둥 또는 벽의 시공이음은 바닥틀과의 경계 부근에 설치하는 것이 좋다.

<<<QUESTION>>>

**48. 한중 콘크리트의 강도를 예측하는데 이용되는 적산 온도의 개념을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, θ:△t시간 중의 콘크리트의 평균 양생온도(℃), A: 정수로서 일반적으로 10℃를 사용, △t: 시간(일))**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**49. 고강도 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 콘크리트의 수밀성을 높이기 위하여 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

    ② 고강도 콘크리트에 사용되는 굵은 골재의 최대 치수는 40mm 이하로서 가능한 25mm이하로 한다.

    ③ 설계기준압축강도가 보통(중량) 콘크리트에서 40MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.

    ④ 설계기준압축강도가 경량골재 콘크리트에서 27MPa이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.

<<<QUESTION>>>

**50. 다음 시멘트 중 댐과 같이 큰 단면의 콘크리트에 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 실리카 시멘트

② 고로 슬래그 시멘트

③ 플라이 애시 시멘트

④ 조강 포틀랜드 시멘트

<<<QUESTION>>>

**51. 콘크리트의 습윤양생이 충분하지 못한 경우 발생하는 현상으로 틀린 것은?**

[choice]

① 강도감소

② 수밀성 저하

③ 건조수축 증가

④ 침하수축 감소

<<<QUESTION>>>

**52. 수중 콘크리트의 타설 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 트레미에 의한 타설

    ②단면증대에 의한 타설

    ③ 밑열림 상자에 의한 타설

    ④ 콘크리트 펌프에 의한 타설

<<<QUESTION>>>

**53. 일반적으로 겨울철 연직시공이음부의 거푸집제거 시기는 콘크리트 타설 후 얼마 정도로 하는가?**

[choice]

① 4~6시간

② 7~9시간

③ 10~15시간

④ 15~20시간

<<<QUESTION>>>

**54. 재령 24시간에서의 숏크리트의 초기강도 표준값은?**

[choice]

① 0.5~1.0MPa

② 1.0~3.0MPa

③ 3.0~5.0MPa

④ 5.0~10.0MPa

<<<QUESTION>>>

**55. 고강도 콘크리트의 제조에 필수적으로 필요한 혼화제로서 물-결합재비가 낮은 콘크리트 배합의 워커빌리티를 개선하는데 가장 크게 기여하는 것은?**

[choice]

① 촉진제

② 실리카 퓸

③ 플라이 애시

④ 고성능 감수제

<<<QUESTION>>>

**56. 수축이음(Contraction Joint)의 기능 또는 역할로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 콘크리트의 균열유도

    ② 콘크리트의 건조수축제어

    ③콘크리트의 구조균열제어

    ④ 콘크리트의 온도변화에 대응

<<<QUESTION>>>

**57. 매스 콘크리트의 타설온도를 낮추는 방법으로 물, 골재 등의 재료를 미리 냉각 시키는 방법을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 프리 쿨링

② 콜드 조인트

③ 트래미 방법

④ 파이프 쿨링

<<<QUESTION>>>

**58. 콘크리트의 펌프 압송부하에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 콘크리트 슬럼프가 클수록 작다.

    ② 배관길이가 짧을수록 압송부하는 작다.

    ③콘크리트 토출량(m3/h)이 같은 경우 수송관 지름이 클수록 크다.

    ④ 콘크리트 토출량(m3/h)이 클수록 관내압력 손실이 커지고 펌프의 압송부하는 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**59. 한중 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 물-결합재비는 원칙적으로 60% 이하로 하여야 한다.

    ② 한중 콘크리트에는 공기연행 콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

    ③ 하루의 평균기온이 4℃이하가 예상되는 조건일 때는 한중 콘크리트로 시공하여야 한다.

    ④재료를 가열할 경우, 물 또는 시멘트를 가열하는 것으로 하며, 골재는 어떠한 경우라도 직접 가열하면 안된다.

<<<QUESTION>>>

**60. 팽창 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 한중 콘크리트인 경우 타설 시 콘크리트 온도는 10℃이상 20℃미만으로 한다.

    ②팽창재는 다른 재료와 별도로 질량으로 계량하며 그 오차는 1회 계량분량의 5%이내로 한다.

    ③ 콘크리트 거푸집 존치기간은 평균기온 20℃ 미만인 경우에는 5일 이상, 20℃이상인 경우에는 3일 이상으로 한다.

    ④ 콘크리트의 비비기 시간은 강제식 믹서를 사용하는 경우 1분 이상, 가경식 믹서를 사용하는 경우 1분 30초 이상으로 한다.

(Subject) 4과목 : 콘크리트 구조 및 유지관리 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 구조물의 안전성 평가에서 안전성을 좌우하는 가장 중요한 사항으로, 안전성 조사 시 우선적으로 파악하여야 하는 것은?**

[choice]

①균열

② 부재변형

③ 철근부식

④ 하중 및 단면

<<<QUESTION>>>

**62. 콘크리트의 강도평가에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 초음파 속도법에 의한 콘크리트 추정강도에 대한 정밀도가 매우 높다.

    ②조합법은 반발경도법과 초음파 속도법을 조합하여 압축강도 추정에 대한 정밀도를 향상시키기 위해 실시한다.

    ③ 반발경도법은 측정부위를 10cm 간격으로 격자망을 구성하고 교차점 10개소 이상을 해머로 타격하여 평균 반발경도R을 구한다.

    ④ 인발법은 가력 헤드를 지닌 앵커볼트와 원뿔형의 콘크리트를 뽑아내는 반력링을 사용하여 소요되는 최대 인발력으로 인장강도를 추정한다.

<<<QUESTION>>>

**63. 콘크리트구조설계에서 피로를 고려하지 않아도 되는 강재의 종류별 응력범위로 틀린 것은?**

[choice]

① 긴장재(기타부위) : 160MPa

    ② 이형철근(fy=300MPa) : 130MPa

    ③이형철근(fy=400MPa) : 140MPa

    ④ 긴장재(연결부 또는 정착부) : 140MPa

<<<QUESTION>>>

**64. 보강의 시공 및 검사 내용 중 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 사용할 재료는 현장의 상황에 따라 시험을 실시하지 않아도 된다.

    ② 기존 시설물에 대한 바탕처리는 설계조건을 만족시키도록 적절히 실시하여야 한다.

    ③ 보강 완료 후 설계에 정해진 조건에 부합된 시공이 되었는가의 여부를 검사하여야 한다.

    ④ 보강에 대한 시공을 할 경우에는 기존 시설물을 손상시키는 일이 없도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**65. 강도설계법에 의한 전단설계에서 전단보강철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 Vu=100kN을 지지하려고 한다. 보의 폭이 1000mm일 경우 보의 유효깊이의 최솟값은? (단, fck=25MPa이다.)**

[choice]

① 120mm

② 160mm

③ 240mm

④ 320mm

<<<QUESTION>>>

**66. 철근의 정착에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 압축철근 정착길이는 인장철근 정착길이보다 길 필요는 없다.


    ②압축철근의 정착에는 갈고리를 두는 것이 매우 유효하다.

    ③ 정착 방법에는 묻힘길이에 의한 정착, 갈고리에 의한 정착, 기계적 정착 등이 있다.

    ④ 위험단면에서 철근의 설계기준항복강도를 발휘하는 데 필요한 최소 묻힘 길이를 정착길이라고 한다.

<<<QUESTION>>>

**67. 아래 그림과 같은 단철근 직사각형 보에서 압축연단에서 중립축까지의 거리는? (단, As=3000mm2, fck=24MPa, fy=400MPa)**



[choice]

① 162mm

② 173mm

③ 184mm

④ 195mm

<<<QUESTION>>>

**68. 동결융해에 의해 콘크리트의 열화를 증대시키는 요인에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 빈번한 동결융해 주기

    ② 흡수성이 큰 골재의 사용

    ③AE제와 같은 공기연행제 사용

    ④ 콘크리트 내부의 많은 수분 함유

<<<QUESTION>>>

**69. 시설물 상태에 따른 안전등급에 대한 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① A : 문제점이 없는 최상의 상태

    ② B : 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 보수가 필요한 상태

    ③ C : 주요부재에 경미한 결함이나 보조부재에 광범위한 결함이 있으나 전체적인 안전에는 지장이 없는 상태

    ④D : 주요부재에 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야하는 상태

<<<QUESTION>>>

**70. 균열폭 0.2mm 이하의 미세한 결함에 대해 탄성실링제를 이용하여 도막을 형성, 방수성 및 내화성을 확보할 목적으로 사용하는 구조물 보수공법은?**

[choice]

① 단면증설공법

② 표면처리공법

③ 탄소섬유시트 접착공법

④ 침투성 방수제 도포공법

<<<QUESTION>>>

**71. 하중 재하기간이 60개월 이상 된 철근 콘크리트 부재가 있다. 하중 재하 시 탄상처짐량이 20mm 발생했다고 하면 부재의 총처짐량은? (단, 압축철근비는 0.02이다.)**

[choice]

① 20mm

② 30mm

③ 40mm

④ 50mm

<<<QUESTION>>>

**72. 보강공사를 위한 업무의 진행 순서로 옳은 것은?**

[choice]

① 보강방침의 결정 → 손상원인의 평가 → 목표성능의 설정 → 보강방법의 결정

    ② 목표성능의 설정 → 손상원인의 평가 → 보강방침의 결정 → 보강방법의 결정

    ③ 보강방침의 결정 → 목표성능의 설정 → 손상원인의 평가 → 보강방법의 결정

    ④손상원인의 평가 → 보강방침의 결정 → 목표성능의 설정 → 보강방법의 결정

<<<QUESTION>>>

**73. 복철근 직사각형 보에서 다음 주어진 조건에 대한 등가압축 응력의 깊이(a)는? (단, bw=300mm, d=600mm, As=1935mm2, As’=860mm2, fck=21MPa, fy=400MPa, 이 보는 인장철근과 압축 철근이 모두 항복한다고 가정한다.)**

[choice]

① 65.7mm

② 80.3mm

③ 145.2mm

④ 160.8mm

<<<QUESTION>>>

**74. 내동해성이 작은 골재를 콘크리트에 사용하는 경우 동결융해작용에 의해 골재가 팽항하여 파괴되어 떨어져 나가거나 그 위치의 콘크리트 표면이 떨어져 나가는 현상을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 백화

② 침식

③ 팝아웃

④ 스케일링

<<<QUESTION>>>

**75. 포스트텐션 방식에 의한 프리스트레스트 콘크리트의 정착방법 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① BBRV 공법

② 롱라인 공법

③ Dywidag 공법

④ Freyssient 공법

<<<QUESTION>>>

**76. 전기방식 공법에서 외부 전원을 필요로 하지 않는 공법은?**

[choice]

① 티탄 메시방식

② 유전 양극방식

③ 내부 양극방식

④ 도전성 도료방식

<<<QUESTION>>>

**77. 다음 중 1방향 슬래브에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 1방향 슬래브의 두께는 최소 50mm 이상으로 하여야 한다.

    ② 마주보는 두 변에만 지지되는 슬래브는 1방향 슬래브로 설계하여야 한다.

    ③ 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중에서 단변에 대한 장변의 비가 2배를 넘으면 1방향 슬래브로 해석한다.

    ④ 1방향 슬래브에서는 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근에 직각방향으로 수축·온도철근을 배치하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**78. 300mm×400mm단면을 가진 띠철근 기둥의 설계축강도(øPn)는? (단, fck=24MPa, fy=300MPa, 종방향철근 전체의 단면적(Ast)=5700mm2, ø=0.65)**

[choice]

① 2102kN

② 2829kN

③ 3233kN

④ 4042kN

<<<QUESTION>>>

**79. 다음 중 옹벽을 설계할 때 고려해야 하는 안정조건이 아닌 것은?**

[choice]

① 전도에 대한 안정

② 활동에 대한 안정

③ 벽체 좌굴에 대한 안정

④ 지반지지력에 대한 안정

<<<QUESTION>>>

**80. 기존 콘크리트 구조물의 탄산화 깊이측정 시험에 필요한 시약은?**

[choice]

① 벤젠

② 수산화칼슘

③ 페놀프탈레인

④ 완전 탈수한 등유

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ① | ③ | ② | ③ | ④ | ① | ③ | ② | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ② | ④ | ④ | ③ | ④ | ② | ① | ④ | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ② | ① | ③ | ③ | ① | ② | ② | ② | ④ | ① |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ③ | ③ | ① | ③ | ① | ④ | ③ | ② | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③ | ② | ③ | ④ | ④ | ② | ② | ② | ① | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④ | ② | ③ | ④ | ④ | ③ | ① | ③ | ④ | ② |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ① | ② | ③ | ① | ④ | ② | ② | ③ | ④ | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③ | ④ | ② | ③ | ② | ② | ① | ① | ③ | ③ |