(Subject) 1과목 : 콘크리트재료 및 배합 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 굵은 골재 체가름 시험을 실시한 결과 다음과 같은 성과표를 얻었다. 굵은 골재의 최대 치수는?**

EMB00007e806f43

[choice]

① 15mm

② 20mm

③ 25mm

④ 30mm

<<<QUESTION>>>

**2. 시멘트 종류별 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 고로 슬래그 시멘트 중의 고로 슬래그는 잠재수경성을 갖는다.

   ② 백색 포틀랜드 시멘트에서는 Fe2O3양이 보통 포틀랜드 시멘트보다 적다.

   ③조강 포틀랜드 시멘트는 조강성을 얻기 위하여 보통 포틀랜드 시멘트보다 분말도를 작게 한다.

   ④ 중용열 포틀랜드 시멘트는 일반적으로 조성광물 중 C2S양이 보통 폴틀랜드 시멘트 보다 많다.

<<<QUESTION>>>

**3. 상수돗물 이외의 물을 혼합수로 사용할 경우에 대한 물의 품질 기준을 나타낸 것으로 틀린 것은?**

[choice]

① 현탁 물질의 양 : 2g/L 이하

   ② 염소 이온(CI-)량 : 250mg/L 이하

   ③용해성 증발 잔류물의 양 : 5g/L 이하

   ④ 모르티르의 압축 강도비 : 재령 7일 및 재령 28일에서 90% 이상

<<<QUESTION>>>

**4. 질량이 580g인 표면 건조 포화 상태의 잔골재를 절대 건조시킨 결과 555g이 되었다면, 흡수율은?**

[choice]

① 3.5%

② 4.2%

③ 4.5%

④ 5.1%

<<<QUESTION>>>

**5. 콘크리트의 배합설계에서 물 결합재비의 결정을 위하여 고려하는 사항으로 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 강도

② 내구성

③ 수밀성

④ 시공성

<<<QUESTION>>>

**6. 시멘트 비중시험의 목적이 아닌 것은?**

[choice]

① 시멘트의 종류를 알 수 있다.

   ②시멘트의 응결시간을 예측한다.

   ③ 콘크리트 배합설계 시 필요하다.

   ④ 시멘트의 풍화 정도를 알 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**7. 시멘트의 응결시간 시험 방법으로 옳은 것은?**

[choice]

① 비비시험

② 블레인시험

③ 오토클레이브 시험

④ 길모어 침에 의한 시험

<<<QUESTION>>>

**8. 콘크리트 1m3을 제조하는데 물-시멘트비가 48.5%이고 단위수량이 178kg, 공기량이 4.5%일 때 이 콘크리트의 배합에서 골재 절대용적은? (단, 시멘트 밀도는 3.15g/cm3이다.)**

[choice]

① 0.66m3

② 0.68m3

③ 0.70m3

④ 0.72m3

<<<QUESTION>>>

**9. 실제 사용한 콘크리트의 40회 압축강도 시험으로부터 압축강도(MPa) 잔차의 제곱을 구하여 합한 값이 624이었다. 콘크리트의 배합강도를 결정하기 위한 압축강도의 표준편차는?**

[choice]

① 3.0MPa

② 3.5MPa

③ 4.0MPa

④ 4.5MPa

<<<QUESTION>>>

**10. 콘크리트용 잔골재의 물리적 특성을 평가하기 위한 시험으로 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 마모율

② 흡수율

③ 안정성

④ 절대건조밀도

<<<QUESTION>>>

**11. 철근의 인장시험에 의하여 구할 수 있는 기계적 특성 값이 아닌 것은?**

[choice]

① 내력

② 연신율

③ 단면수축률

④ 취성파면율

<<<QUESTION>>>

**12. 압축강도의 시험기록이 없는 현장에서 설계기준압축강도가 20MPa인 경우 배합 강도는?**

[choice]

① 25MPa

② 27MPa

③ 28.5MPa

④ 30MPa

<<<QUESTION>>>

**13. 플라이 애시(KS L 5405)의 품질시험항목 중 아래에서 설명하는 것은?**

EMB00007e806f44

[choice]

① 안정도

② 팽창도

③ 플로값 비

④ 활성도 지수

<<<QUESTION>>>

**14. 굵은 골재의 최대 치수가 20mm인 시료로 밀도 및 흡수율 시험(KS F 2503)을 실시하고자 한다. 1회 시험에 사용하는 시료의 최소 질량으로 옳은 것은? (단, 보통 골재를 사용한다.)**

[choice]

① 1kg

② 2kg

③ 4kg

④ 8kg

<<<QUESTION>>>

**15. 공기연행제의 사용 목적과 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 굳은 콘크리트의 동결 융해 저항성을 증대시키기 위해 사용한다.

    ②유효공기량의 6% 이상이 되면 강도발현이 현저히 증가한다.

    ③ 유효공기량은 2% 이하에서 동결 융해의 저항성이 개선되지 않는다.

    ④ 굳지 않은 콘크리트의 작업성을 개량하여 콘크리트의 시공성을 좋게 한다.

<<<QUESTION>>>

**16. 콘크리트 배합에 사용되는 물-결합재비에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 제빙화학제가 사용되는 콘크리트의 물-결합재비는 45% 이하로 한다.

    ② 콘크리트의 수밀성을 기준으로 물-결합재비를 정할 경우 그 값은 50% 이하로 한다.

    ③콘크리트의 탄산화 저항성을 고려하여 물-결합재비를 정할 경우 45% 이하로 한다.

    ④ 일반적인 콘크리트의 물-결합재비는 60%이하를 원칙으로 한다.

<<<QUESTION>>>

**17. 콘크리트의 혼합에 사용되는 물 중 시험을 실시하지 않아도 사용할 수 있는 것은?**

[choice]

① 지하수

② 호숫물

③ 상수돗물

④ 슬러지수

<<<QUESTION>>>

**18. 콘크리트용 잔골재의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 잔골재에 함유될 수 있는 점토덩어리의 최댓값은 1.5%이다.

    ② 잔골재의 잔성성은 황산나트륨을 사용한 시험으로 평가한다.

    ③ 부순 골재의 씻기 시험에서 0.08mm체통과량은 7% 이하이어야 한다.

    ④ 유기불순물 시험결과 잔골재 위에 있는 용액의 색깔은 표준색보다 엷어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**19. 콘크리트 배합설계의 기본원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 경제성 있는 배합일 것

    ② 충분한 내구성을 확보할 것

    ③ 가능한 한 단위수량을 적게 할 것

    ④최대 치수가 작은 굵은 골재를 사용할 것

<<<QUESTION>>>

**20. 시멘트의 수화에 영향을 주는 인자들에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 온도가 높을수록 응결이 지연된다.

    ② 단위수량이 클수록 응결이 빠르게 진행된다.

    ③시멘트의 분말도가 높을수록 수화반응속도가 빨라져서 응결이 빨리 진행된다.

    ④ 포졸란계 혼화재료가 사용된 경우 CaO성분이 줄어들므로 수화반응이 촉진된다.

(Subject) 2과목 : 콘크리트제조, 시험 및 품질관리 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 믹서의 효율을 시험하기 위하여 믹서로 비빈 굳지 않은 콘크리트 중의 모르타르와 굵은 골재량의 변화율 시험을 수행하고자 한다. 굵은 골재의 최대 치수가 25mm인 경우 시료의 양으로서 가장 적합한 것은?**

[choice]

① 10L

② 20L

③25L

④ 50L

<<<QUESTION>>>

**22. 강제식 믹서로 콘크리트의 비비기를 할 경우 최소 비비기 시간은 얼마를 표준으로 하는가? (단, 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않을 경우)**

[choice]

① 30초

② 1분

③ 1분 30초

④ 2분

<<<QUESTION>>>

**23. 지름 150mm, 높이 300mm인 공시체의 쪼갬 인장 강도 시험을 실시한 결과 공시체가 100kN의 하중에 파괴되었다면 콘크리트의 쪼갬 인장 강도는?**

[choice]

① 1.0MPa

② 1.2MPa

③ 1.4MPa

④ 1.6MPa

<<<QUESTION>>>

**24. 굵은 골재의 최대 치수, 잔골재율, 잔골재의 입도, 반죽질기 등에 따르는 마무리 하기 쉬운정도를 나타내는 굳지 않은 콘크리트의 성질을 나타내는 용어는?**

[choice]

① 성형성(plasticity)

② 마감성(finishability)

③ 시공연도(workability)

④ 반죽질기(consistency)

<<<QUESTION>>>

**25. 굳지 않은 콘크리트의 단위용적 질량 및 공기량 시험(질량방법, KS F 2409)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 시료를 용기의 약 1/5까지 넣고 다짐봉으로 균등하게 다진다.

    ② 다짐봉의 다짐 깊이는 거의 그 앞 층에 이르는 정도로 한다.

    ③ 용기 중 시료의 질량은 시험 전 미리 측정한 용기의 질량을 이용한다.

    ④ 다짐 구멍이 없어지고 콘크리트 표면에 큰 기포가 보이지 않을 때까지 용기의 바깥쪽을 10~15회 고무망치로 두들긴다.

<<<QUESTION>>>

**26. 콘크리트 재료 중 혼화제의 계량에 대한 허용오차로 옳은 것은?**

[choice]

① ±1%

② ±2%

③ ±3%

④ ±4%

<<<QUESTION>>>

**27. 레디믹스트 콘크리트 공장의 회수수를 혼합수로서 사용하는 경우의 주의사항에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 슬러지 고형분은 단위수량의 3% 이하로 한다.

    ② 슬러지 고형분이 많은 경우에는 AE제의 사용량을 증가시킨다.

    ③ 슬러지 고형분이 많은 경우에는 잔골재율을 감소시킨다.

    ④ 슬러지 고형분이 많은 경우에는 단위수량과 단위 시멘트량을 증가시킨다.

<<<QUESTION>>>

**28. 동결융해 작용에 대한 내구성에 관한 내용을 틀린 것은?**

[choice]

① 동결되지 않은 물의 압력이 높아져서 콘크리트 속에 미세균열이 발생한다.

    ②물-결합재비가 큰 콘크리트는 동결융해에 대한 저항성이 증가한다.

    ③ AE 콘크리트는 수압이 공기포로 완화되기 때문에 동결융해 작용에 대한 저항성이 증가한다.

    ④ 인공경량골재를 사용한 콘크리트의 동결융해 작용에 대한 내구성은 보통콘크리트보다 좋지 않다.

<<<QUESTION>>>

**29. 굳은 콘크리트의 역학적 성질에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 압축강도와 인장강도는 어느 정도 비례한다.

    ② 탄성계수는 일반적으로 압축강도가 클수록 크게 된다.

    ③ 압축강도용 공시체 표면에 요철이 있는 경우 실제 강도보다 강도가 저하한다.

    ④굳은 콘크리트에 재하하면서 응력 변형률 곡선을 그리면 선형으로 나타난다.

<<<QUESTION>>>

**30. 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험(KS F 2421)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 물을 붓고 시험하는 경우(주수법) 공기량 측정기의 용적은 적어도 7L 이상으로 한다.

    ② 공기량 측정 종료 후에는 덮개를 떼기 전에 주수구와 배수구를 양쪽으로 열고 압력을 푼다.

    ③ 콘크리트의 공기량은 측정한 콘크리트의 겉보기 공기량에서 골재 수정 계수를 뺀값으로 구한다.

    ④ 시료를 용기에 채울 때 거의 같은 양으로 3층으로 채우고, 각 층은 다짐봉으로 25회씩 균등하게 다져야 한다.

<<<QUESTION>>>

**31. 통계적 품질관리 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 관리도법

② 표본조사

③ 현장검사

④ 발취검사법

<<<QUESTION>>>

**32. 비파괴시험을 이용하여 측정하거나 추정하지 않는 재료 성질은?**

[choice]

① 압축 강도

② 동탄성계수

③ 크리프 변형률

④ 동결 융해 저항성

<<<QUESTION>>>

**33. 압축강도에 의한 일반 콘크리트의 품질검사에 관한 설명으로옳지 않은 것은?**

[choice]

① 품질 검사는 설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우와 그 밖의 경우로 구분하여 시행한다.

    ② 압축강도에 의한 콘크리트 품질관리는 일반적인 경우 조기 재령에 있어서의 압축강도에 의해 실시한다.

    ③ 설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준압축강도 이상이어야 한다.

    ④설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우 각각의 압축강도 시험값이 설계기준압 축강도보다 5.0MPa 미달하는 확률이 1%이하이어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**34. 단면적이 10000mm2인 콘크리트 공시체가 압축 강도 시험에 의해서 270kN에서 파괴되었다면, 이 콘크리트의 압축 강도는?**

[choice]

① 21.0MPa

② 24.0MPa

③ 27.0MPa

④ 30.0MPa

<<<QUESTION>>>

**35. 외기기온이 25℃ 미만의 경우 레디믹스트 콘크리트의 비빔 시작부터 타설 종료 까지의 시간한도는?**

[choice]

① 60분

② 90분

③ 120분

④ 150분

<<<QUESTION>>>

**36. 콘크리트 타설 후 응결 및 경화과정에서 나타나는 초기 소성수축 균열에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 균열이 발생하여 커지는 정도는 블리딩이 큰 콘크리트 일수록 높아진다.

    ② 콘크리트 작업 시 시공이음부의 레이턴스를 제거하지 않았을 때 나타난다.

    ③콘크리트 표면의 물의 증발속도가 블리딩 속도보다 빠른 경우 발생되는 균열이다.

    ④ 콘크리트 표면 가까이에 있는 철근, 매설 물 또는 입자가 큰 골재 등이 침하를 방해하기 때문에 나타난다.

<<<QUESTION>>>

**37. 동결 융해 150사이클에서 상대 동 탄성계수가 60%일 때 동결 융해에 대한 내구성 지수는? (단, 시험의 종료는 300사이클로 한다.)**

[choice]

① 15

② 30

③ 60

④ 100

<<<QUESTION>>>

**38. 콘크리트의 골재에 관한 설명으로 틀린 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었스빈다. 여기서는 1번을 누르면 정답처리 됩니다.)**

[choice]

① 모래 및 자갈의 비중은 2.65~2.70 정도이다.

    ② 골재의 형태는 구형이면서 표면이 매끈한 것이 좋다.

    ③ 바다모래를 씻어서 사용하면 콘크리트의 강도에는 큰 영향이 없다.

    ④ 골재의 표면수의 영향은 굵은 골재에 의한 것보다 잔골재에 의한 것이 크다.

<<<QUESTION>>>

**39. 4점 재하법에 의한 콘크리트의 휨 강도 시험방법에 관한 사항 중 틀린 것은?**

[choice]

① 지간은 공시체 높이(공칭값)의 3배로 한다.

    ②시험기는 시험 시 최대 하중이 용량의 1/3에서 최대 용량까지의 범위에서 사용한다.

    ③ 파괴 단면의 너비는 3곳에서 0.1mm까지 측정하며, 그 평균값을 소수점 이하 첫째 자리에서 끝맺음한다.

    ④ 공시체가 인장쪽 표면의 지간 방향 중심선의 4점의 바깥쪽에서 파괴된 경우는 그 시험 결과를 무효로 한다.

<<<QUESTION>>>

**40. 레디믹스트 콘크리트의 발주에 있어 구입자가 생산자와 협의하여 지정할 수 있는 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 골재의 종류

② 시멘트의 종류

    ③단위 수량의 하한치

④ 굵은 골재의 최대 치수

(Subject) 3과목 : 콘크리트의 시공 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 수밀 콘크리트의 배합 및 시공에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 팽창재를 사용하여 수축균열을 방지한다.

    ②일반 콘크리트보다 잔골재율 및 단위 굵은 골재량을 되도록 작게 한다.

    ③ 콘크리트의 워커빌리티를 개선시키기 위해 공기연행제를 사용하는 경우라도 공기량은 4% 이하가 되도록 한다.

    ④ 누수 원인이 되는 건조수축 균열의 발생이 없도록 시공하여야 하며, 0.1mm 이상의 균열 발생이 예상되는 경우 누수를 방지하기 위한 방수를 검토하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**42. 서중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 콘크리트는 비빈 후 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.

    ②콘크리트 타설할 때의 콘크리트 온도는 40℃이하이어야 한다.

    ③ 콘크리트 타설 전에는 지반, 거푸집 등을 습윤상태로 유지하여야 한다.

    ④ 콘크리트 타설은 콜드 조인트가 생기기 않도록 적절한 계획에 따라 실시하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**43. 일반적인 매스 콘크리트 시공에 바람직한 시멘트가 아닌 것은?**

[choice]

① 중용열 시멘트

② 알루미나 시멘트

③ 고로 슬래그 시멘트

④ 플라이 애시 시멘트

<<<QUESTION>>>

**44. 일반 콘크리트의 경우, 대기 중 온도가 25℃미만일 때 비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 최대 소요시간은?**

[choice]

① 30분 이내


② 60분 이내

③ 90분 이내

④ 120분 이내

<<<QUESTION>>>

**45. 한중 콘크리트의 초기양생에 관한 내용 중 ㉠, ㉡에 적정한 숫자는?**



[choice]

① ㉠ : 4, ㉡ : 1


② ㉠ : 4, ㉡ : 0

③ ㉠ : 5, ㉡ : 1

④ ㉠ : 5, ㉡ : 0

<<<QUESTION>>>

**46. 다음의 시방배합을 현장배합으로 환산할 때 잔골재량은?**



[choice]

① 312.5kg

② 387.5kg

③ 612.5kg

④ 687.5kg

<<<QUESTION>>>

**47. 콘크리트 다지기에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 콘크리트 다지기에는 내부진동기의 사용을 원칙으로 한다.

    ②재진동을 실시할 경우에는 초결이 일어난 후에 하여야 한다.

    ③ 내부진동기는 천천히 빼내어 구멍이 남지 않도록 사용해야 한다.

    ④ 내부진동기는 연직으로 찔러 넣으며, 삽입간격은 일반적으로 0.5m 이하로 하는 것이 좋다.

<<<QUESTION>>>

**48. 도로포장 콘크리트용 굵은 골재의 마모시험을 수행한 결과, 시험 전 시료의 질량은 1300g, 시험 후 1.7mm 망체에 남은 질량은 800g이었다. 이때 골재의 마모율은?**

[choice]

① 31%


② 38%

③ 44%

④ 50%

<<<QUESTION>>>

**49. 고강도 콘크리트의 일반사항에 대한 아래의 설명에서 ( )안에 알맞은 수치는?**



[choice]

① 27

② 30

③ 33

④ 35

<<<QUESTION>>>

**50. 콘크리트의 탄산화 대책으로 적절하지 않은 것은?**

[choice]

① 양질의 골재를 사용한다.

    ② 철근피복두께를 확보한다.

    ③ 물-결합재비를 작게 한다.

    ④투기성이 큰 마감재를 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**51. 일반적으로 수중 콘크리트를 시공할 때 시멘트가 물에 씻겨서 흘러나오지 않도록 사용하는 기계·기구는?**

[choice]

① 트레미

② 밑열림 상자

③ 밑열림 포대

④ 벨트컨베이어

<<<QUESTION>>>

**52. 팽창 콘크리트에서 팽창재의 1회계량오차는?**

[choice]

① 1% 이내

② 2% 이내

③ 3% 이내

④ 4% 이내

<<<QUESTION>>>

**53. 거푸집 설계 시 고려사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 콘크리트의 모서리는 미관을 고려하여 가급적 직각을 유지해야 한다.

    ② 거푸집은 조립 및 해체가 용이해야하며 모트라트가 새어나오지 않는 구조이어야 한다.

    ③ 구조물의 거푸집에 대해서는 책임기술자가 요구하는 경우 구조설계도서를 제출하여 승인받아야 한다.

    ④ 필요한 경우에는 거푸집의 청소, 검사 및 콘크리트 타설에 편리하도록 적당한 위치에 일시적인 개구부를 만들어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**54. 콘크리트 시공이음에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 전단력이 작은 위치에 설치한다.

    ②부재의 압축력이 작용하는 방향과 같은 방향으로 설치한다.

    ③ 설계에 정해져 있는 이음의 위치와 구조를 지켜 설치한다.

    ④ 해양 콘크리트 구조물에 부득이하게 시공 이음을 설치할 경우 만조위로부터 위로 0.6m와 간조위로부터 아래로 0.6m 사이인 감조부는 피하여 설치한다.

<<<QUESTION>>>

**55. 방사선 차폐용 콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 방사선 유출검사는 공사시방서에 따른다.

    ② 설계에 정해져 있지 않은 이음은 설치할 수 없다.

    ③현장 품질관리는 일반 콘크리트에서 정한 기준을 표준으로 한다.

    ④ 이어치기 부분에 대하여 기밀이 최대한 유지될 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**56. 유동화 콘크리트에 대한 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 배합 시 슬럼프 및 공기량은 유동화 전후의 것으로 한다.

    ② 슬럼프 증가량은 100mm이하를 원칙으로 하며, 50~80mm를 표준으로 한다.

    ③유동화제 등을 이용하여 유동화 콘크리트를 재유동화 시키는 것은 매우 효율적이다.

    ④ 배치플랜트에서 트럭 교반기 내의 콘크리트에 유동화제를 첨가하여 즉시 고속으로 교반하여 유동화시는 방법도 있다.

<<<QUESTION>>>

**57. 일반 콘크리트의 표면 마무리에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 미리 정해진 구획의 콘크리트 타설은 연속해서 일괄작업으로 끝마쳐야 한다.

    ② 시공이음이 미리 정해져 있지 않을 경우에는 직선상의 이음이 얻어지도록 시공하여야 한다.

    ③제물치장 마무리 또는 마무리 두께가 얇은 경우에는 1m 당 7mm 이하의 평탄성을 유지하여야 한다.

    ④ 콘크리트 면의 마무리 두께가 7mm이상 또는 바탕의 영향을 많이 받지 않은 마무리의 경우 평탄성은 1m 당 10mm 이하를 유지하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**58. 숏크리트 코어 공시체(ø10cm×10cm)로 부터 채취한 강섬유의 질량이 30.8g이었다. 강섬유 혼입률(부피기준)은? (단, 강섬유의 단위질량은 7.85g/cm3이다.)**

[choice]

① 0.5%

② 1%

③ 3%

④ 5%

<<<QUESTION>>>

**59. 수밀 콘크리트의 연속타설 시간 간격은 외기온도가 25℃ 이하일 때 몇 시간 이내로 하여야 하는가?**

[choice]

① 1시간

② 1시간 30분

③ 2시간

④ 2시간 30분

<<<QUESTION>>>

**60. 숏크리트의 시공에서 건식 숏크리트는 배치 후 몇 분 이내에 뿜어붙이기를 실시하여야 하는가?**

[choice]

① 15분

② 30분

③ 45분

④ 60분

(Subject) 4과목 : 콘크리트 구조 및 유지관리 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. b=300mm, d=500mm인 복철근 직사각형 보 단면의 압축부에 3-D22(As’=1161mm2)의 철근과 인장부에 6-D32(As=4765mm2)의 철근을 갖고 있을 때, 등가응력의 깊이(a)는? (단, fck=28MPa, fy=300MPa이다.)**

[choice]

①151.4mm


② 168.6mm

③ 175.9mm

④ 184.7mm

<<<QUESTION>>>

**62. 그림과 같은 보에 최소 전달철근을 배근하려고 할 때 최소 전단철근량은? (단, fck=24MPa, fy=350MPa이며, 전단철근의 간격은 200mm이다.)**



[choice]

① 52.5mm2


② 56.8mm2

③ 60.0mm2

④ 64.7mm2

<<<QUESTION>>>

**63. 그림과 같은 단면의 보에서 fck=28MPa일 때, 보통 중량 콘크리트가 분담하는 설계전단강도(øVc)는? (단, 경량콘크리트 계수 λ=1)**



[choice]

① 약 151kN

② 약 162kN

③ 약 173kN

④ 약 185kN

<<<QUESTION>>>

**64. 일반적으로 정사각형 확대 기초에서 전단에 대한 위험단면은? (단, d는 확대기초의 유효깊이이고, 1방향 전단이 발생하는 경우)**

[choice]

① 기둥의 전면

    ② 기둥의 전면에서 d/2만큼 떨어진 면

    ③기둥의 전면에서 d만큼 떨어진 면

    ④ 기둥의 전면에서 기둥 두께만큼 안쪽으로 떨어진 면

<<<QUESTION>>>

**65. 기존 콘크리트의 압축강도 평가방법 중 가장 신뢰성이 높은 것은?**

[choice]

① 인발시험

② 반발경도방법

③ 초음파속도법

④ 코어 압축강도시험

<<<QUESTION>>>

**66. 압축이형 철근의 이음에 관한 규정으로 틀린 것은?**

[choice]

① fck가 21MPa 미만인 경우 겹침이음길이를 1/3 증가시켜야 한다.

    ② 겹침이음길이는 fy가 400MPa이하인 경우 0.072fydb보다 길 필요가 없다.

    ③서로 다른 크기의 철근을 압축부에서 겹침이음하는 경우, 이음길이는 굵은 철근의 겹침이음길이를 적용한다.

    ④ 단부 지압이음은 폐쇄띠철근, 폐쇄스터럽 또는 나선철근을 배치한 압축부재에서만 사용하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**67. 강도설계법의 기본가정으로 틀린 것은?**

[choice]

① 철근 및 콘크리트의 변형률은 중립축으로 부터의 거리에 비례한다.

    ② 압축측 연단에서 콘크리트의 최대 변형률은 0.003으로 가정한다.

    ③ 항복강도 fy이내에서 철근의 응력은 그 변형률의 Es배로 본다.

    ④콘크리트의 인장강도는 휨 계산에서 EMB00007e806f50 로 계산한다.

<<<QUESTION>>>

**68. 옹벽의 전도에 대한 안정조건으로 옳은 것은?**

[choice]

① 저항휨모멘트는 전도휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.


    ② 저항휨모멘트는 전도휨모멘트의 1.5배 이상이어야 한다.

    ③ 전도휨모멘트는 저항휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.

    ④ 전도휨모멘트는 저항휨모멘트의 1.5배 이상이어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**69. 재하시험에 의해 기존 구조물의 안전성 평가를 하고자 할 때 재하 하중에 대한 아래 설명에서 ( )에 적합한 수치는?**



[choice]

① 65

② 75

③ 85

④ 95

<<<QUESTION>>>

**70. 콘크리트 균열에 대한 보수재료 또는 보수공법이 아닌 것은?**

[choice]

① 에폭시

② 주입공법

③ 증설공법

④ 실리카 퓸

<<<QUESTION>>>

**71. 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 프리텐션 방식은 긴장재를 곡선으로 배치하기가 어려워 대형부재의 제조에는 적합하지 않다.

    ② 긴장재가 부착되기 전의 단면 특성을 계산할 경우 덕트로 인한 단면적의 손실을 고려하여야 한다.

    ③균등질 보의 개념은 프리스트레싱의 작용과 부재에 작용하는 하중을 비기도록 하는데 목적을 둔 개념이다.

    ④ 프리스트레스를 도입하자마자 일어나는 즉시손실의 원인은 정착장치의 활동, PS강재와 쉬스 사이의 마찰, 콘크리트의 탄성변형이 있다.

<<<QUESTION>>>

**72. 콘크리트의 동결융해에 대한 저항성을 설명한 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 콘크리트 표면으로부터 서서히 열화가 진행된다.

    ②AE콘크리트에서는 기포의 직경이 클수록 동결융해에 대한 저항성이 크게 된다.

    ③ 다공질 골재를 사용하는 등 골재의 흡수성이 큰 경우에는 동결융해에 대한 저항성이 작게 된다.

    ④ 밀실하고 균질한 콘크리트가 얻어지도록 필요한 워커빌리티를 확보하고 충분히 다짐하면 동결융해에 대한 저항성이 높아진다.

<<<QUESTION>>>

**73. 탄소 섬유 보강공법의 일반적인 시공 순서로 옳은 것은?**

[choice]

① 균열 보수 및 패칭 처리 → 프라이머 및 수지도포 → 보호 코팅 → 섬유시트 부착

    ② 프라이머 및 수지도포 → 균열 보수 및 패칭 처리 → 섬유시트 부착 → 보호 코팅

    ③균열 보수 및 패칭 처리 → 프라이머 및 수지 도포 → 섬유시트 부착 → 보호 코팅

    ④ 섬유시트 부착 → 균열 보수 및 패징 처리 → 프라이머 및 수지 도포 → 보호 코팅

<<<QUESTION>>>

**74. 실제 탄산화 속도계수가 9mm/√년 인 콘크리트 구조물이 16년 경과한 시점의 탄산화 깊이는? (단, 예측식의 변동성을 고려한 안전계수는 1로 가정한다.)**

[choice]

① 12mm


② 36mm

③ 48mm

④ 144mm

<<<QUESTION>>>

**75. 아래 그림과 같이 PS콘크리트 보에서 하중평형개념을 고려할 때 등분포의 상향력(u)은? (단, P=2000kN, s=0.2m이다.)**



[choice]

① 22.2kN/m

② 27.2kN/m

③ 31.2kN/m

④ 35.2kN/m

<<<QUESTION>>>

**76. 콘크리트의 강도를 평가할 수 있는 시험 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 반발경도법

② 투수성시험

③ 코어테스트

④ 부착강도시험

<<<QUESTION>>>

**77. 콘크리트 염해에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 해안에 가까울수록 염해가 발생한 가능성은 커진다.

    ② 부식반응은 애노드반응과 캐소드반응이 조합된 반응이다.

    ③ 콘크리트 내 함수율이 높을수록 염화물이 온의 확산계수비는 커진다.

    ④염화물이온에 의한 철근부식은 산소와 수분, 중성화가 동반되어야만 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**78. 프리스트레스트 콘크리트에 사용되는 PS강재가 갖추어야 할 일반적인 성질이 아닌 것은?**

[choice]

① 인장 강도가 높아야 한다.

    ② 릴랙세이션(relaxation)이 작아야 한다.

    ③ 콘크리트와의 부착 강도가 커야 한다.

    ④응력 부식에 대한 저항성이 작아야 한다.

<<<QUESTION>>>

**79. 콘크리트 타설 후 가장 빨리 발생되는 균열의 종류는?**

[choice]

① 온도균열


② 소성수축균열

③ 건조수축균열

④ 알칼리 골재반응

<<<QUESTION>>>

**80. 아래에서 설명하는 균열의 보수기법은?**



[choice]

① 봉합법

② 짜깁기법

③ 에폭시 주입법

④ 보강철근 이용방법

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ④ | ③ | ③ | ③ | ④ | ② | ④ | ① | ③ | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ② | ④ | ② | ② | ③ | ③ | ① | ④ | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③ | ② | ③ | ② | ① | ③ | ① | ② | ④ | ① |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ② | ① | ② | ③ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ② | ② | ④ | ④ | ① | ② | ② | ① | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ① | ① | ② | ③ | ③ | ③ | ① | ③ | ③ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ① | ③ | ② | ③ | ④ | ③ | ④ | ① | ④ | ③ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③ | ② | ③ | ② | ① | ② | ④ | ④ | ② | ① |